Building Interiors - Translation

| BUILDING INTERIORS | INTERIORES EN CONSTRUCCIONES |
| --- | --- |
| THE FERRITIC SOLUTION | LA SOLUCIÓN FERRÍTICA |
| FERRITIC STAINLESS STEEL APPLICATIONS | APLICACIONES DEL ACERO INOXIDABLE FERRÍTICO |
| P 2 |  |
| Foreword | Prólogo |
| FERRITICS INDOORS | INTERIORES FERRÍTICOS |
| “Today, stainless steel is well-known for its presence in building envelopes. These often use austenitic grades. For interior uses, however, an austenitic grade often seems a rather luxurious solution. Less expensive, more stable in price but possessing fi ne properties, ferritic grades are the perfect alternative for indoor use. “Given the continued volatility in the price of certain alloying elements, notably nickel, it is more than ever the responsibility of the stainless steel industry to guide its customers in correct grade selection. Existing and potential users can no longer afford to lavishly over-specify grades for their applications. In this context, ISSF has decided to encourage greater use of ‘ferritic’ stainless steel – a type of stainless steel that uses no nickel. “The resulting ISSF brochure “The Ferritic Solution” and similarly titled video*, place these grades firmly on the pedestal they deserve, as superb stainless steels suitable for innumerable uses. The present booklet is one of several follow-up publications on ferritic grades in specifi c application areas. Our approach has been to feature case studies that demonstrate beyond doubt that ferritics are indeed ideal for many interior building applications.” “As with these previous projects, the International Chromium Development Association (ICDA) has co-funded this booklet. I thank ICDA** for this help, as I do those users of ferritics who have contributed case studies about the excellence of these grades in building interiors.” | “Actualmente, el acero inoxidable es bien conocido por su presencia en los revestimientos de edificios. Éstos con frecuencia utilizan los grados austeníticos. Sin embargo, para aplicaciones en interiores un grado austenítico frecuentemente parece una solución muy lujosa. Menos costosos, más estables en el precio pero teniendo magníficas propiedades, los grados ferríticos son la alternativa perfecta para aplicaciones interiores. “Dada la volatilidad continua en el precio de ciertos elementos en las aleaciones, especialmente el níquel, más que nunca es responsabilidad de la industria del acero inoxidable guiar a sus clientes en la selección del grado correcto. Los usuarios potenciales que existen ya no pueden permitirse el lujo de sobre especificar con derroche los grados para sus aplicaciones. En este contexto, el Foro Internacional del Acero Inoxidable (ISSF, por sus siglas en inglés) ha decidido fomentar un mayor uso del acero inoxidable “ferrítico” – un tipo de acero inoxidable que no utiliza níquel. “El folleto producido por el ISSF “The ferritic solution” (La solución ferrítica) y el video titulado de forma similar*, colocan firmemente a estos grados sobre el pedestal que éstos merecen, como aceros inoxidables espléndidos adecuados para innumerables usos. El presente folleto es una de varias publicaciones posteriores sobre los grados ferríticos en áreas específicas de aplicación. Nuestra propuesta ha sido presentar casos de estudio que demuestren sin ninguna duda que los ferríticos son verdaderamente ideales para muchas aplicaciones interiores en construcciones.” “Como en proyectos previos, la Asociación Internacional para el Desarrollo del Cromo (ICDA, por sus siglas en inglés) es la co-fundadora de este folleto. Agradezco a la ICDA** por esta ayuda y a aquellos usuarios de los ferríticos que han contribuido a los casos de estudio acerca de la excelencia de estos grados en los interiores de construcciones.” |
| *Both brochure and video are available free of charge from ISSF and can also be viewed on the ISSF website (www.worldstainless.org) and downloaded. | * Tanto el folleto como el video están disponibles gratuitamente por parte del ISSF y también pueden ser vistos en el sitio web del ISSF (www.worldstainless.org). |
| **ICDA website: www.icdachromium.com | ** Sitio web de la ICDA: www.icdachromium.com |
| Jürgen Fechter Chairman Marketing Development Committee ISSF | Jürgen Fechter Presidente Comité de Desarrollo de Mercado ISSF |
| International Stainless Steel Forum (ISSF) | Foro Internacional del Acero Inoxidable (ISSF) |

| Founded in 1996, the International Stainless Steel Forum (ISSF) is a non-profi t research organisation that serves as the world forum on various aspects of the international stainless steel industry. Whilst having its own Board of Directors, budgets and Secretary General, ISSF is part of the International Iron and Steel Institute (IISI). ISSF now comprises some 73 company and affiliated members in 26 countries. Jointly, they are responsible for around 85 percent of worldwide stainless steel production. A full list of members can be found on the ISSF website: www.worldstainless.org. | Fundado en 1996, el Foro Internacional del Acero Inoxidable (ISSF) es una organización no lucrativa de investigación que sirve como el foro mundial en varios aspectos de la industria del acero inoxidable. Aunque tiene su propia Junta Directiva, prepuesto y Secretario General, el ISSF es parte del Instituto Internacional del Hierro y el Acero (IISI, por sus siglas en inglés). El ISSF actualmente está constituido por aproximadamente 73 compañías y miembros afiliados en 26 países. Estos, en su conjunto, son responsables de alrededor del 85 por ciento de la producción mundial del acero inoxidable. La lista completa de los miembros se puede encontrar en el sitio web del ISSF: www.worldstainless.org. |
| --- | --- |

P 3

| Contents | Índice |
| --- | --- |
| FERRITICS – A CLEAR SOLUTION 4 | FERRITICOS – UNA CLARA SOLUCIÓN 4 |
| CASE STUDIES | CASOS DE ESTUDIO |
| Handrails and balustrades 7 | Pasamanos y barandales 7 |
| Door panels 8 | Paneles de puertas 8 |
| Wall cladding 9 | Revestimientos de pared 9 |
| Removable fl oor tiles 10 | Baldosas removibles de piso 10 |
| Cold store door frames 11 | Marcos de puerta de almacén frío 11 |
| Drinking-water pipes 12 | Tuberías de agua potable 12 |
| Window hinges 13 | Bisagras de ventanas 13 |
| Light-gauge building structures 14 | Estructuras de calibre ligero para construcción 14 |
| “Unit bath” wall and ceiling panels 15 | Paneles de techo y pared de “baño unitario” 15 |
| Composite panels 16 | Paneles compuestos 17 |
| Radiant panels 17 | Paneles radiantes 16 |
| APPENDICES 18 | APÉNDICES 18 |
| SURFACE FINISHES | ACABADOS SUPERFICIALES |
| ACKNOWLEDGEMENTS | AGRADECIMIENTOS |

P 4

| FERRITICS – A CLEAR SOLUTION | FERRÍTICOS – UNA CLARA SOLUCIÓN |
| --- | --- |
| Ferritic grades make it easy to benefit from the advantages of stainless steel in today’s interior building applications. | Los grados ferríticos hacen más fácil beneficiarse de las ventajas del acero inoxidable en las aplicaciones interiores en construcciones de hoy. |
| Daidalos system | Sistema daidalos |
| Architects, designers and building specialists throughout the world will unanimously testify to the advantages of stainless steel in interior building contexts. Today, we are all familiar with the silken sheen of stainless steel handrails or balustrades and stainless steel panels of lifts and escalators. Other “visible” interiorbuilding applications for this versatile material include indoor wall cladding, door panels and floor tiles. Less visible established applications include plumbing, window hinges and fasteners and structural uses – including roof support. | Arquitectos, diseñadores y especialistas de la construcción alrededor del mundo testificarán por unanimidad las ventajas del acero inoxidable en el contexto de los interiores en construcción. Hoy en día, estamos familiarizados con el brillo sedoso de los pasamanos o barandales de acero inoxidable y los paneles de acero inoxidable de los elevadores y las escaleras eléctricas. Otros usos “visibles” en interiores para este versátil material incluyen revestimientos de pared interior, paneles de puertas y baldosas de piso. Las aplicaciones establecidas menos visibles incluyen las tuberías, bisagras y sujetadores de ventanas y usos estructurales – incluyendo soportes de techo. |
| MORE THAN JUST GOOD LOOKING | Más que solo una buena apariencia |
| Stainless steel is renowned above all for its resistance to corrosion and its attractive, striking appearance. Both are due to the presence of chromium as an alloying element. Steel has to contain at least 10.5 percent of it to become “stainless” (i.e. highly corrosion-resistant). | El acero inoxidable es reconocido por su resistencia a la corrosión y su atractiva y espectacular apariencia. Ambas son debido a la presencia del cromo como un elemento de aleación. El acero debe de contener al menos 10.5 por ciento de éste para ser “inoxidable” (p.e. altamente resistente a la corrosión). |
| Stainless steel also boasts physical and mechanical properties that make it an exceptionally useful and desirable material for the widest variety of applications. | El acero inoxidable también cuenta con propiedades físicas y mecánicas que lo hacen un material excepcionalmente útil y deseable para la más amplia variedad de aplicaciones. |
| On the production and assembly front, stainless steel offers ease of manufacture and excellent workability and weldability. For the end user, it guarantees long service life and low Life Cycle Cost (LCC) advantages. It usually needs no surface treatment (such as painting) and is easy to keep clean and maintain. | En la producción y ensambles frontales, el acero inoxidable ofrece facilidad de manufactura y excelentes condiciones para ser trabajado y soldado. Para el usuario final, garantiza ventajas por larga vida de servicio y bajo Costo de Ciclo de Vida. Este generalmente no necesita tratamiento en la superficie (como ser pintado) y es de fácil mantenimiento y limpieza. |
| THE AUSTENITIC HABIT | La TRADICIÓN ASUSTENÍTICA |
| Until lately, architects, designers, fabricators and builders have tended to favour the so-called austenitic (“300-series”) grades of stainless steel. As well as chromium, these grades contain nickel, which alters the atomic structure, making them nonmagnetic and enhancing ductility, formability, toughness and “general-corrosion” resistance. Intrinsically expensive because of their nickel content, austenitic grades are also totally at the mercy, in terms of their price, of the soaring and volatile nickel price. | Hasta hace poco, los arquitectos, diseñadores, fabricantes y constructores se habían inclinado a favor de los llamados grados austeníticos (“Serie 300”) del acero inoxidable. Al igual que cromo, estos grados contienen níquel, el cual altera la estructura atómica, haciéndolos no magnéticos y mejorando su ductibilidad, formabilidad, dureza y resistencia a la “corrosión generalizada”. Intrínsecamente costosos debido a su contenido de níquel, los grados austeníticos también están totalmente a merced, en términos de su costo, del volátil y ascendente precio del níquel. |

P 5

| This problem threatens to drive some existing and potential users away from stainless steel as a material choice altogether. Stainless steel may seem either simply too expensive or too unpredictable in terms of price. An architect estimating for a major development project, for example, needs to know that the cost of the material he has specified will not double over the contract period. | Este problema amenaza con ahuyentar completamente a algunos usuarios existentes y potenciales del acero inoxidable como una alternativa de material. El acero inoxidable simplemente puede parecer demasiado caro o demasiado impredecible en términos de precio. Un arquitecto haciendo estimaciones para un gran proyecto de desarrollo, por ejemplo, necesita saber que el costo del material que ha especificado no se duplicará durante el periodo del contrato. |
| --- | --- |
| THE FERRITIC ANSWER | LA RESPUESTA FERRÍTICA |
| Thankfully, the problem is illusory, deriving as it does from a widely held false belief – that only austenitic grades really resist corrosion. This idea, which lingers stubbornly in user’s minds, causing them to sniff at grades that contain no nickel, is totally false! Nickel is not the basic corrosionresistance ingredient of stainless steel – chromium is. Stainless steel grades not containing nickel are known as “ferritic” (400-series) grades. Ferritics are highly resistant to corrosion – and especially to what is known as localised or “pitting” corrosion. In most interior-building applications (and indeed in numerous other sectors), a ferritic grade can be found that will do the job just as well as an austenitic. | Afortunadamente, el problema es ilusorio, porque deriva de una creencia falsa ampliamente sostenida – de que solamente los grados austeníticos realmente resisten la corrosión. ¡Esta idea, que persiste obstinadamente en la mente de los usuarios, provocando que desprecien los grados que no contienen níquel, es totalmente falsa! El níquel no es el ingrediente básico de la resistencia a la corrosión del acero inoxidable – es el cromo. Los grados de acero inoxidable que no contienen níquel son conocidos como grados ferríticos (serie 400). Los ferríticos son altamente resistentes a la corrosión – y especialmente a la que es conocida como corrosión localizada o por “picadura”. En la mayoría de las aplicaciones de interiores en construcción (y efectivamente en otros numerosos sectores), puede comprobarse que un grado ferrítico hará el trabajo justo de la misma forma que un austenítico. |
| “…a ferritic grade (…) will do the job just as well…” | “…un grado ferrítico (…) hará el trabajo de la misma forma…” |
| The fact that interior building applications are more at risk of “localised corrosion” than “general corrosion” further strengthens the case for ferritics in this sector. The individual level of corrosion resistance of ferritic grades is mainly determined by the amount of chromium they contain. Chromium is historically stable in price, and this stability is reflected in the price of these intrinsically very affordable grades. | El hecho de que las aplicaciones de interiores en construcción estén más en riesgo de “corrosión localizada” que de “corrosión generalizada” fortalece el caso de los ferríticos en este sector. El nivel individual de resistencia a la corrosión de los grados ferríticos es principalmente determinado por la cantidad de cromo que contienen. El cromo es históricamente estable en precio, y esta estabilidad se refleja en el precio de estos grados, intrínsicamente muy accesibles. |
| THE 5 GROUPS OF FERRITIC GRADES | LOS 5 GRUPOS DE LOS GRADOS FERRÍTICOS |
| Group 1 | Grupo 1 |
| 10%-14% | 10%-14% |
| Types 409, 410 Cr content: 10%-14% | Tipos 409, 410 Contenido de Cr: 10%-14% |
| Group 2 | Grupo 2 |
| 14%-18% | 14%-18% |
| Type 430 Cr content: 14%-18% | Tipo 430 Contenido de Cr: 14%-18% |
| Group 3 | Grupo 3 |
| 14%-18% Stabilised | 14%-18% Estabilizado |
| Types 430Ti, 439, 441, etc. Cr content: 14%-18%. Include stabilising elements such as Ti, Nb, etc. | Tipos 430Ti, 439, 441, etc. Contenido de Cr: 14%-18%. Incluye elementos estabilizados como Ti, Nb, etc. |
| Group 4 | Grupo 4 |
| Added Mo | Mo añadido |
| Types 434, 436, 444, etc. Mo content above 0.5% | Tipos 434, 436, 444, etc. Contenido de Mo Por encima de 0.5% |
| Group 5 | Grupo 5 |
| Others | Otros |
| Cr content of 18%-30% or not belonging to the other groups | Contenido de Cr 18%-30% O no pertenecientes a otros grupos |
| FIVE FERRITIC FAMILIES | CINCO FAMILIAS FERRÍTICAS |
| ISSF classifies ferritic grades in five groups – three families of “standard” grades and two of “special grades”. As well as chromium, the higher-alloyed grades contain additional elements such as titanium, niobium and molybdenum, to enhance specific properties. Group 1 grades can be perfectly adequate for applications in non- or lightly-corrosive environments. Type 430 (Group 2) is the most widely used ferritic grade, with better corrosion resistance. It can often replace austenitic Type 304. Group 3 grades, offering enhanced formability and weldability, are also often used to replace Type 304. Group 4 grades have added molybdenum, giving extra corrosion resistance – equivalent to that of Type 316. Group 5 grades are superior to Type 316 in corrosion resistance. | El ISSF clasifica los grados ferríticos en cinco grupos – tres familias de grados “estándar” y dos de los “grados especiales”. Además de cromo, los grados más altamente aleados contienen elementos adicionales tales como titanio, niobio y molibdeno, para mejorar las propiedades específicas. Los grados del Grupo 1 pueden ser perfectamente adecuados para las aplicaciones en ambientes ligeramente o no corrosivos. El Tipo 430 (Grupo 2) es el grado ferrítico más ampliamente utilizado, con mejor resistencia a la corrosión. Éste puede con frecuencia reemplazar al austenítico Tipo 304. Los grados del grupo 3 que ofrecen formabilidad y soldabilidad mejoradas, son también usados con frecuencia para reemplazar al Tipo 304. Los grados del Grupo 4 tienen molibdeno añadido, dándoles resistencia extra a la corrosión – equivalente a la del Tipo 316. Los grados del grupo 5 son superiores al Tipo 316 en resistencia a la corrosión. |
| LOCALISED CORROSION RESISTANCE | RESISTENCIA A LA CORROSIÓN LOCALIZADA |
| Austenitic and ferritic grades can be seen as two interchangeable stainless steel families, in terms of their resistance to localised corrosion. | Los grados austeníticos y ferríticos pueden ser vistos como dos familias intercambiables de acero inoxidable, en términos de su resistencia a la corrosión localizada. |

P 6

| FERRITIC/AUSTENITIC LOCALISED CORROSION RESISTANCE | RESISTENCIA A LA CORROSIÓN LOCALIZADA FERRÍTICO/ AUSTENÍTICO |
| --- | --- |
| - corrosion resistance + | - resistencia a la corrosión + |
| The PREN (Pitting Resistance Equivalent Number) – %Cr +3,3 %Mo+ 0,16%N – is a measure of the pitting-corrosion resistance of a stainless steel grade in a chloride-containing environment. The higher the PREN the greater the corrosion resistance. A comparison of the corrosion resistance of the fi ve ferritic “groups” with that of austenitic Type 304 highlights the key role of chrome and molybdenum. It shows that the corrosion resistance of most ferritics matches that of nickel-containing grades. | El Número Equivalente de Resistencia a la Picadura (PREN por sus siglas en inglés) - %Cr +3.3 %Mo+ 0.16%N – es un coeficiente de la resistencia a la corrosión por picadura del grado de acero inoxidable en un ambiente que contiene cloruros. El PREN más alto es el de mayor resistencia a la corrosión. Una comparación de la resistencia a la corrosión de los cinco “grupos” ferríticos con el austenítico Tipo 304 resalta el papel clave del cromo y del molibdeno. Ésta muestra que la resistencia a la corrosión de la mayoría de los ferríticos iguala a la de los grados que contienen níquel. |
| “…the corrosion resistance of most ferritics matches that of nickel-containing grades.” | “…la resistencia a la corrosión de la mayoría de los ferríticos iguala la de los grados que contienen níquel.” |
| CHOOSING THE RIGHT GRADE | ELEGIR EL GRADO CORRECTO |
| There follows a group of case studies that illustrate conclusively the perfect suitability of ferritic grades for a very varied selection of interior building applications. These case studies refer to specifi c ferritic grades that have proved suitable for the applications concerned. Users should, however, always consult their stainless steel producer about the correct grade for their application. They should imperatively acquire their material from a reliable source, able to offer proven guarantees as to the grade, quality and origin of the material supplied. | A continuación encontrará un grupo de casos de estudio que ilustra contundentemente la perfecta aplicabilidad de los grados ferríticos para una muy variada selección de usos en los interiors de construcciones. Estos casos de estudio hacen referencia a los grados ferríticos específicos que han demostrado ser adecuados para las aplicaciones concernientes. Sin embargo, los usuarios deben consultar siempre a su productor de acero inoxidable acerca del grado correcto para su aplicación. Ellos deben imperativamente adquirir su material de una fuente confiable, capaz de ofrecer garantías comprobadas como el grado, calidad y origen del material proporcionado. |
| STANDARDS REFERRED TO: • ASTM A 240-07, April 2007 • EN 10088 - 2 Sept. 2005 • JIS G 4305, 1991 | Normas referidaS A: • ASTM A 240-07, Abril 2007 • EN 10088 - 2 Sept. 2005 • JIS G 4305, 1991 |
| 10%-14%Cr Group 1 | 10%-14%Cr Grupo 1 |
| Type | Tipo |
| Element Cr Mo | Elemento Cr Mo |
| Standard | Norma |
| Ref. | Ref. |
| 14%-18%Cr Group 2 | 14%-18%Cr Grupo 2 |
| 14%-18%Cr stabilised Group 3 *Common designation | 14%-18%Cr estabilizado Grupo 3 *Denominación común |
| Added Mo Group 4 | Mo añadido Grupo 4 |
| Others (>19%cr) Group 5 | Otros (>19%cr) Grupo 5 |
| Non-exhaustive list. See ISSF brochure “The Ferritic Solution” pp.60-61 for complete details. | Lista no exhaustiva. Ver folleto del ISSF “The ferritic solution” (La solución ferrítica) pág. 60-61 para detalles completos. |

P 7

| CASE STUDY Handrails and balustrades | CASO DE ESTUDIO Pasamanos y Barandales |
| --- | --- |
| Ferritic grades bring all the glamour and practical virtues of stainless steel to this important application. | Los grados ferríticos traen todo el glamour y las ventajas prácticas del acero inoxidable a esta importante aplicación. |
| Grade 1.4003 | Grado 1.4003 |
| This case study looks at the use of about 100 m of ferritic stainless steel tubes for handrails in a shopping mall in South Germany. The choice of a ferritic grade was determined here by price considerations. | Este caso de estudio analiza el uso de aproximadamente 100 m de tubos de acero inoxidable ferrítico para pasamanos en un centro comercial en Alemania del Sur. La alternativa de un grado ferrítico fue determinada aquí por consideraciones de precio. |
| STRUCTURAL REQUIREMENTS | REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES |
| The ferritic grade chosen had to conform to Germany’s building code “Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6 des Deutschen Instituts für Bautechnik für Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen, gültig bis zum 31.12.2008“. While this is a purely national code, the EN recommendations “Eurocode 3, part 1.4 Design of steel structures. Supplementary rules for stainless steels” include similar criteria. The standard specifies a minimum thickness of at least 1.50 mm for structural purposes such as handrails. It also lists permitted stainless steel grades according to type of environment – ranging from indoor to highly aggressive. For an indoor environment, it lists only two ferritic grades: 1.4003 (UNS S41003) and 1.4016 (Type 430). Grade 1.4003 tube, of 1.50-2.50 mm x 48.3 mm diameter, available on the German market, was selected for the present application. | El grado ferrítico elegido tiene que cumplir con el código de construcción de Alemania “Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6 des Deutschen Instituts für Bautechnik für Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen, gültig bis zum 31.12.2008“. Aunque éste es un código meramente nacional, las recomendaciones EN “Eurocode 3, part 1.4 Design of steel structures. Supplementary rules for stainless steels” (Eurocódigo 3, parte 1.4 Diseño de estructuras de acero. Reglas adicionales para los aceros inoxidables) incluyen un criterio similar. La norma especifica un espesor mínimo de al menos 1.50 mm para propósitos estructurales como pasamanos. Esta también enlista los grados de acero inoxidable permitidos de conformidad con el tipo de ambiente – variando desd interiore a ambiente altamente agresivo. Para un ambiente interior, ésta enlista solamente dos grados ferríticos: 1.4003 (UNS S41003) y 1.4016 (Tipo 430). Tubo de Grado 1.4003, de 1.50-2.50 mm x 48.3 mm de diámetro, disponible en el mercado alemán, fue seleccionado para la presente aplicación. |
| FABRICATION CONSIDERATIONS | CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN |
| The producer of the handrails offers several models of stainless steel and glass handrail systems, some completely welded and others involving bolted connections. | El productor de los pasamanos ofrece varios modelos de sistemas de pasamanos de acero inoxidable y de vidrio, algunos completamente soldados y otros involucrando conexiones atornilladas. |
| Welding | Soldadura |
| Using purchased tubes as well as in-house laser-welded tubes, the company found welding to be no more difficult than welding an austenitic grade. | Utilizando tubos comprados así como tubos soldados con láser en la empresa, la compañía descubrió que soldar no es más difícil que soldar un grado austenítico. |
| Bending | Curvado/doblado |
| Bending into the final shape proved to be problem-free. | El curvado/doblado en la forma final demostró no tener problemas. |
| Corrosion resistance | Resistencia a la corrosión |
| The purchased tubes were stored outdoors before further fabrication for at least six months, without showing any signs of corrosion. However, they had been subjected to a proprietary passivation process, to ensure optimal use of the level of corrosion resistance afforded by the grade concerned. | Los tubos comprados fueron almacenados en el exterior antes de la fabricación durante al menos seis meses, sin mostrar ninguna señal de corrosión. Sin embargo, éstos han estado sujetos a un proceso de pasivación patentado para asegurar el uso óptimo del nivel de resistencia a la corrosión proporcionado por el grado concerniente. |
| Polishing | Pulido |
| The tubes responded well to polishing, coming up with a particularly brilliant shine. | Los tubos respondieron bien al pulido, generando un lustre particularmente brillante. |
| A CLEAR CASE FOR FERRITICS | Un caso claro para los ferríticos |
| This highly successful use of a basic, Group 1, 12%Cr grade proves beyond doubt that the use of an austenitic grade in this indoor application would be a dramatic overspecification. The low cost of the grade used also makes stainless steel a highly attractive alternative to a non-stainless steel material, such as painted steel. | Este uso altamente exitoso de un grado básico, Grupo 1, con 12% Cr demuestra más allá de cualquier duda que el uso de un grado austenítico en esta aplicación interior podría ser una dramática sobre-especificación. El bajo costo del grado utilizado también hace al acero inoxidable una alternativa altamente atractiva respecto a un material no oxidable, como el acero pintado. |

P 8

| CASE STUDY Door panels | CASO DE ESTUDIO Paneles de puerta |
| --- | --- |
| Attractive, reflective, hygienic, easily maintainable, long-lasting – ferritic stainless steel is a contemporary architect’s dream material. | Atractivo, reflectivo, higiénico, de fácil mantenimiento y de larga duración – el acero inoxidable ferrítico es el material de ensueño de los arquitectos contemporáneos. |
| Ferritic stainless steel is so versatile that it lends itself ideally to use as a door-panelling material. The case illustrated here shows toilet doors in an underground metro station in Seoul, South Korea. | El acero inoxidable ferrítico es tan versátil que se presta de forma ideal para usarse como un material para revestir puertas. El caso aquí ilustrado muestra puertas de baño en una estación del metro en Seúl, Corea del Sur. |
| AESTHETIC AND FUNCTIONAL | Estético y funcional |
| Various forms (curved or flat), colours, finishes and perforated patterns can be brought into play, to meet a wide range of aesthetic and practical requirements. Even with little or no extra surface treatment, ferritic stainless steels can provide an alternative solution where other materials than stainless steel would have to be coated. Stainless steel is easy to fix to an existing support, and the material meets contemporary requirements in terms of thermal insulation, acoustic insulation and fire safety. | Diferentes formas (curvado o plano), colores, acabados y modelos perforados pueden ser tomados en cuenta para cumplir una amplia gama de requerimientos prácticos y estéticos. Incluso con un poco o sin tratamiento extra en la superficie, los aceros inoxidables ferríticos pueden proporcionar una solución alterna donde otros materiales diferentes al acero inoxidable requerirían de un revestimiento. El acero inoxidable es fácil de sujetar a un soporte y el material cumple con los requerimientos contemporáneos en términos de aislamiento térmico, aislamiento acústico y seguridad contra incendios. |
| ECONOMIC ADVANTAGES | Ventajas económicas |
| In the present case, the architect chose to use grade STS445NF (Group 5). | En el presente caso, el arquitecto eligió utilizar el grado STS445NF (Grupo 5). |
| This particular ferritic solution is not only correct in terms of specification, but also meant considerable cost-saving. An austenitic grade would not be required for this application, given that a ferritic grade can do the job just as well. | En particular, esta solución ferrítica no es solamente correcta en términos de especificación, sino también implica un ahorro considerable en los costos. Un grado austenítico podría no ser requerido para esta aplicación, dado que un grado ferrítico puede hacer el trabajo de igual manera. |

P 9

| CASE STUDY Wall cladding | Caso de estudio Revestimiento de pared |
| --- | --- |
| High strength, excellent corrosion resistance, ease-of-fabrication and a progressive, contemporary look – ferritics have it all. | De alta dureza, con excelente resistencia a la corrosión, de fácil fabricación y con apariencia contemporánea y progresiva – los ferríticos lo tienen todo. |
| Façade cladding is a notable way in which stainless steel can play a striking role in imaginative architectural designs. For more than 70 years, stainless steel has provided external weatherproofing for many of the world’s tallest buildings, from the New York’s Chrysler Building in 1930 to the Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur in the 1990’s. | El revestimiento de fachada es una forma notable en la cual el acero inoxidable puede jugar un papel destacado en los diseños arquitectónicos imaginativos. Por más de 70 años, el acero inoxidable ha proporcionado impermeabilidad externa para muchos de los edificios más altos del mundo, desde el Edificio Chrysler de Nueva York en 1930 hasta las Torres Gemelas Petronas en Kuala Lumpur en la década de los 90’s. |
| MILLION-DOLLAR WALLS | PAREDES DE UN MILLON DE DÓLARES |
| Most metal cladding systems are applicable outdoors as well as indoors. For indoor wall cladding, ferritic grades offer all the versatility, glamour and practical properties of stainless steel, at a stable and reasonable price. Ferritic stainless steel wall panels look exciting and beautiful. Architects are spoilt for choice in terms of possible colours, surface finishes and perforated patterns and can opt for flat or curved panels. | La mayoría de los sistemas de revestimiento de metal son aplicables tanto en interiores como en exteriores. Para revestimientos interiores de pared, los grados ferríticos ofrecen toda la versatilidad, glamour y propiedades prácticas del acero inoxidable, a un precio razonable y estable. Los paneles de pared de acero inoxidable ferrítico son bellos y vibrantes. Los arquitectos tienen mucho de donde elegir en términos de posibles colores, acabados de superficie y modelos perforados y pueden optar por paneles curvados o planos. |
| Ferritics meet all today’s thermal-insulation, acousticinsulation and fire-safety requirements and can be easily fixed (see diagram of a composite system) by cladding rail or support frame, to any type of wall, be it concrete, masonry or combined steel and brick. | Los ferríticos cumplen con todos los requerimientos actuales de aislamiento térmico, aislamiento acústico y seguridad contra incendios y pueden ser fácilmente sujetados (ver diagrama de un sistema compuesto) por medio de rieles de revestimiento o marcos de soporte, para cualquier tipo de pared, ya sea concreto, mampostería o ladrillo y acero combinados. |
| EASY ON THE EYE | Agradable a la vista |
| The present case study case features the Institute of Theoretical and Applied Optics (IOTA), in Palaiseau, France. This striking building required 1200 m2 of both external and internal cladding. | El presente caso de estudio muestra el Instituto de Óptica Teórica y Aplicada (IOTA, por sus siglas en inglés), en Palaisseau, Francia. Este asombroso edificio requirió 1200 m2 de revestimiento interno y externo. |
| The architectural firm SERAU SA architectes et ingénieurs associés chose austenitic Type 304 (EN 1.4301) 1.50 mm sheet, with a bright annealed fi nish, for the exterior cladding. For indoors, this grade would have been a lavish over-specification, in an environment devoid of generalcorrosion risk. Here, ferritic Type 430 (EN 1.4016) 1.50 mm sheet (again with a bright annealed finish) proved the perfect solution. The chosen surface finish was intended to match the optics-oriented mission of the Institute, by its extraordinary reflectivity, clarity and “visual” nature. | Los arquitectos e ingenieros asociados de la firma arquitectónica SERAU SA eligieron hojas de 1.50 mm de austenítico Tipo 304 (EN 1.4301), con un acabado recocido brillante, para el revestimiento exterior. Para interiores, este grado podría haber sido una derrochadora sobre-especificación en un ambiente sin riesgo de corrosión generalizada. Aquí, la hoja de 1.50 mm de ferrítico Tipo 430 (EN 1.4016) (nuevamente con acabado recocido brillante) proveyó la solución perfecta. El acabado de superficie elegido tuvo la intención de armonizar con la misión orientada a la óptica del Instituto, por sus extraordinaria reflectividad, claridad y naturaleza “visual”. |

P 10

| CASE STUDY Removable floor tiles | Caso de estudio Mosaicos de piso removibles |
| --- | --- |
| Affordable, durable, wear-resistant and easy to fit, ferritic stainless steel floor tiles provide a high-tech, ultra-contemporary design effect. | Económicos, durables, resistentes al desgaste y fáciles de ajustar, los mosaicos de piso de acero inoxidable ferrítico dan un efecto de diseño ultra contemporáneo y de alta tecnología. |
| Removable metal floor tiles are used in contexts such as bars, showrooms, kitchens and exhibition stands. The Italian tile manufacturer who provided the present report explains that the demand for this type of tiling emerged in the mid-nineties from architects looking for more attractive and novel flooring systems. Removable flooring of this kind is also available in marble, glass and even carbon steel (hot rolled). | Los mosaicos de piso removibles de metal son utilizadas en los contextos tales como bares, salas de exhibiciones, cocinas y módulos de exhibición. El fabricante italiano de mosaicos, quien proporcionó el presente reporte, explica que la demanda de este tipo de mosaicos surgió a mediados de los noventa con los arquitectos que estaban buscando sistemas de revestimiento para pisos que fueran novedosos y más atractivos. El revestimiento de piso removible de este tipo está también disponible en mármol, vidrio e incluso en acero al carbón (laminado en caliente). |
| EASY TO FIT | Fácil de ajustar |
| The “removable” quality is either ensured by a system of supports and screws (between the tiles and the supports) or simply by immobilising the tiles in a lattice of mostly plastic supports, damped by rubber sheets. | La condición “removible” es asegurada por un sistema de soportes y tornillos (entre los mosaicos y los soportes) o simplemente al inmovilizar los mosaicos en un enrejado de soportes plásticos en su mayoría y amortiguados por hojas de hule. |
| THE STAINLESS ADVANTAGE | La ventaja del inoxidable |
| Despite the initial cost difference between carbon steel and stainless, carbon steel tiles are not more cost-effective. Firstly, stainless steel tiles come in thicknesses as thin as 0.60 mm, whereas (hot rolled) carbon steel is not available below 1.50 mm – which makes for heavier tiles. Carbon steel tiles also require surface waxing (they are covered with black oxide). | A pesar de la diferencia del costo inicial entre el acero al carbón y el inoxidable, los mosaicos de acero al carbón no son más rentables. En primer lugar, los mosaicos de acero inoxidable vienen en espesores tan delgados como 0.60 mm, en tanto que el acero al carbón (laminado en caliente) no está disponible en menos de 1.50 mm – lo que hace mosaicos más pesados. Los mosaicos de acero al carbón también requieren el encerado de la superficie (éstos están cubiertos con óxido negro) |
| The relative simplicity of floor tiles allows the full potential of stainless steel’s mechanical strength and wear resistance to be exploited. | La relativa simplicidad de los mosaicos de piso permite explotar el potencial completo de la resistencia mecánica y la resistencia al desgaste del acero inoxidable. |
| SAFE TO WALK ON | Seguros para caminar |
| The company performs an in-house embossing operation to give sufficient anti-slip properties to the original smooth surface provided by the stainless steel mills. To extend the choice of stainless steel options, coloured finishes are available. Since the traditional electrochemical method of colouring stainless steel surfaces does not offer sufficient wear resistance, the company is examining new methods, such as PVD (Physical Vapour Deposition). | La compañía realiza una operación de repujado en sitio para dar las propiedades suficientes anti-derrape a la superficie lisa original proporcionada por los laminados de acero inoxidable. Para extender la alternativa de elección del acero inoxidable, los acabados coloreados están disponibles. Debido a que el método electroquímico tradicional de las superficies coloreadas del acero inoxidable no ofrece suficiente resistencia a la corrosión por desgaste, la compañía está examinando nuevos métodos, tales como la Deposición Física de Vapor (PVD, por sus siglas en inglés). |
| FERRITIC VS AUSTENITIC | Ferrítico VS austenítico |
| Traditionally, the stainless steel grade for these tiles has been Type 304 (1.4301). However, in view of the unstable price of austenitics, the company now proposes ferritic Type 430 (EN 1.4016) for dry, indoor applications such as bars and showrooms. There have been no reported problems with the manufacture, installation or use of these ferritic grades, which have to perform in demanding conditions. In such environments, in an application that involves no forming or welding, the switch from austenitic to ferritic stainless steel is clearly justified and feasible. The final product is in no way compromised. | Tradicionalmente, el grado de acero inoxidable para estos mosaicos ha sido el Tipo 304 (1.4301). Sin embargo, en vista del precio inestable de los austeníticos, la compañía ahora propone el ferrítico Tipo 430 (EN 1.4016) para aplicaciones interiores secas como bares y salas de exhibición. No ha habido problemas reportados con la fabricación, instalación o uso de estos grados ferríticos, los cuales tienen que funcionar en condiciones demandantes. En tales ambientes, en una aplicación que no involucra conformado ni soldado, el cambio de acero inoxidable austenítico a ferrítico está claramente justificado y es viable. El producto final de ninguna forma es comprometido. |

P 11

| CASE STUDY Cold store door frames | Caso de estudio Marcos de puerta de almacén frío |
| --- | --- |
| Stainless steel is a vital material in the food industry. Ferritic grades are gaining acceptance in innumerable applications in the sector. | El acero inoxidable es un material vital en la industria alimentaria. Los grados ferríticos están ganando aceptación en innumerables aplicaciones en el sector. |
| Cold stores are used in the food-processing industry, to store perishable food. The panels, doors and frames of cold stores are often made of stainless steel, since it is easy to clean and thus ideal for food-industry hygiene requirements. Stainless steel is also long-lasting. | Los almacenes fríos son utilizados en la industria procesadora de alimentos para almacenar alimentos perecederos. Los paneles, puertas y marcos de almacenes fríos están con frecuencia hechos de acero inoxidable, debido a que éste es fácil de limpiar y por lo tanto ideal para los requerimientos de higiene de la industria alimentaria. El acero inoxidable es también de larga duración. |
| TWO COMPLEMENTARY GRADES | Dos grados complementarios |
| The German cold-store manufacturer, cool-it Isoliersysteme GmbH, that has contributed to the present report, explains that the most common grades used in cold stores are austenitic Types 304 and 316L. However, increases in the price of nickel in recent years have meant major increases in the price of austenitic stainless steel. Both to stay competitive and take further advantage of the properties of stainless steel, manufacturers of cold stores have been evaluating ferritic grades. For some parts of the construction, such as door frames with thicknesses of 1.5 mm and above, cool-it Isoliersysteme GmbH has started using ferritic Type 441 (1.4509). | El fabricante alemán de almacén frío, cool-it Isoliersysteme GmbH, que ha contribuido al presente reporte, explica que los grados más comunes utilizados en los almacenes fríos son los austeníticos Tipos 304 y 316L. Sin embargo, los incrementos en el precio del níquel en los años recientes han significado mayores aumentos en el precio del acero inoxidable austenítico. Tanto para seguir siendo competitivo como para tomar ventaja adicional de las propiedades del acero inoxidable, los fabricantes de almacenes fríos han estado evaluando los grados ferríticos. Para algunas partes de la construcción, como los marcos de las puertas con espesor de 1.5 mm y más, cool-it Isoliersysteme GmbH ha comenzado a usar ferrítico Tipo 441 (1.4509). |
| This ferritic grade provides excellent corrosion resistance and can be easily combined with the doors and panels, for which the company still uses austenitic grades. It makes the company more competitive in the marketplace and allows it to offer a perfect combination of first-rate performance and economical pricing. | Este grado ferrítico proporciona excelente resistencia a la corrosión y puede ser fácilmente combinado con las puertas y paneles, para los cuales la compañía aún utiliza grados austeníticos. Esto hace a la compañía más competitiva en el mercado y le permite ofrecer una perfecta combinación de rendimiento de primera y precio económico. |

P 12

| CASE STUDY Drinking-water pipes | Caso de estudio Tuberías de agua potable |
| --- | --- |
| Pipes carrying our drinking water must be durable, chemically neutral and easy to install. Ferritic stainless steel is gaining ground in the sector. | Las tuberías que transportan nuestra agua potable deben ser durables, químicamente neutrales y fáciles de instalar. El acero inoxidable ferrítico está ganando terreno en el sector. |
| Pipes for tap water are an important application for stainless steel – a material that offers a high level of corrosion resistance and excellent formability. The grade most commonly used in this application is austenitic Type 316L. However, in recent years, stainless steel water-pipe producers were faced with significant increases in the price of nickel, which made their product less competitive against materials such as polymers and copper. It became essential to find a substitute from within the stainless steel families | Las tuberías del agua corriente son una importante aplicación para el acero inoxidable – un material que ofrece un alto nivel de resistencia a la corrosión y excelente formabilidad. El grado más comúnmente utilizado en esta aplicación es el austenítico Tipo 316L. Sin embargo, en los años recientes, los productores de tubos de agua de acero inoxidable se enfrentaron a los importantes incrementos en el precio del níquel, lo cual hizo al producto menos competitivo contra los materiales como los polímeros y el cobre. Se volvió esencial encontrar un substituto dentro de las familias del acero inoxidable. |
| A FERRITIC SUCCESS STORY | Una historia de éxito del ferrítico |
| The focus of this case study, the Swiss company Nussbaum, reports that in consultation with stainless steel producers, piping-system manufacturers discovered that ferritic Type 444 (1.4521) is a suitable alternative. Offering excellent corrosion resistance and durability and low maintenance, it can replace Type 316L in this application. | El centro de este caso de estudio, la compañía suiza Nussbaum, reporta que en consulta con productores de acero inoxidable, fabricantes de sistemas de tuberías descubrieron que el ferrítico Tipo 444 (1.4521) es una alternativa apropiada. Ofreciendo una excelente resistencia a la corrosión, durabilidad y bajo mantenimiento, éste puede reemplazar al Tipo 316L en esta aplicación. |
| Intensive laboratory tests and trial installations finally led to approval of Type 444 by the German (DVGW) and Swiss (SVGW) authorities for use in drinking-water contexts. Using the ferritic grade Type 444 as a cost-saving alternative, stainless steel’s market share was not only maintained but actually increased. This substitution thus represents a big success for the use of ferritics in interior building applications. | Intensivas pruebas de laboratorio e instalaciones de prueba finalmente condujeron a la aprobación del Tipo 444 por las autoridades alemanas (DVGW) y suizas (SVGW) para el uso en el contexto de agua potable. Al usar el grado ferrítico Tipo 444 como una alternativa de ahorro en el costo, la cuota de mercado del acero inoxidable no solamente fue mantenida sino que en realidad incrementó. Por consiguiente, esta substitución representa un gran éxito para el uso de los ferríticos en aplicaciones de construcción interior. |

P 13

| CASE STUDY Window hinges | Caso de estudio Bisagras de ventanas |
| --- | --- |
| For rigidity, life-span and wear resistance, stainless steel window hinges are the best. Ferritic grades cut costs but not quality. | Por su rigidez, vida útil y resistencia al desgaste, las bisagras de acero inoxidable para ventanas son las mejores. Los grados ferríticos reducen los costos pero no la calidad. |
| The demand for stainless steel hinges began in the U.S., where performance criteria went up when the introduction of a kitemark system of standards led manufacturers to offer guarantees and assurances regarding the life of their components. Stainless steel provides exceptional corrosion resistance and mechanical strength, ensuring longevity of the end product. These properties allow the hinge manufacturer to offer a guarantee of between two and five years. The consumer can thus rest assured that the product is of high quality. | La demanda para las bisagras de acero inoxidable comenzó en Estados Unidos, donde el criterio de rendimiento se elevó cuando la introducción del sistema de estándares “kitemark” del Instituto Británico de Estándares llevó a los fabricantes a ofrecer garantías y seguros en lo que se refiere a la vida de sus componentes. El acero inoxidable proporciona resistencia a la corrosión y resistencia mecánica excepcionales, asegurando la longevidad del producto final. Estas propiedades permiten al fabricante de bisagras ofrecer una garantía de entre dos y cinco años. El consumidor puede de esta manera estar seguro de que el producto es de alta calidad. |
| STAINLESS – AN OPEN AND SHUT CASE | Inoxidable – un caso fácil de resolver |
| Window hinges are produced in many different metals. Factors in the search for new materials include increasing consumer demand for longer-life products, the pressure on manufacturers to differentiate their products from competitors in the global market and cost and manufacturingtime constraints within the building industry. Widely available in various grades and finishes, corrosion resistant, mechanically strong, versatile, able to withstand the in-service requirements of a high-use product and maintenance free, stainless steel has proved the answer. | Las bisagras de las ventanas son producidas en muchos metales diferentes. Los factores en la búsqueda de nuevos materiales incluyen la creciente demanda del consumidor por productos de vida más larga, la presión sobre los fabricantes para diferenciar sus productos de los de los competidores en el mercado global y el costo y tiempo de fabricación que se restringen dentro de la industria de la construcción. Por la amplia disponibilidad en diferentes grados y acabados, la resistencia a la corrosión, resistncia mecánica y versatilidad, la capacidad de cumplir con los requerimientos de servicio de un producto de gran uso y libre de mantenimiento, el acero inoxidable ha demostrado ser la solución. |
| A window hinge comprises 0.80 mm 2B or BA stainless steel for the track, 1.5 mm for the stay and 2 mm or 2.5 mm for the hinge. Window furniture products are produced from strip in coil, pre-slit to narrow bands and increasingly supplied in traverse wound coils from suppliers to manufacturers, for reasons of productivity. | Una bisagra de ventana incluye 0.80 mm de acero inoxidable 2B o BA para el riel/guía, 1.5 mm para el tirante y 2 mm ó 2.5 mm para la bisagra. Los accesorios para ventanas son producidos de cinta en rollo, precortada a bandas angostas y crecientemente suministradas, de los proveedores a los fabricantes, en rollos de cintas transversales por razones de productividad. |
| The components are cut to length, pierced, machined, deburred, edge-dressed and assembled in cell manufacture, in the form of kits to be supplied to window manufacturers for assembly on site. | Los componentes son cortados a lo largo, perforados, maquinados, se les quitan las rebabas, se rectifican en los bordes y son ensamblados en celdas de fabricación en forma de kits para ser proporcionados a los fabricantes de ventanas para ensamblar en el sitio. |
| FERRITICS MEET THE SPEC | Los ferríticos cumplen con las especificaciones |
| Window manufacturers first used Type 304 (1.4301), as it was readily available, had excellent corrosion resistance and met the criteria in terms of specification and guarantee. This grade was the first approved for the U.S. standard bearing the kitemark. Subsequently, ferritic grades such as Type 430 (1.4016) and stabilised ferritic variants have been introduced, in answer to the economic pressures of mass-volume manufacture, without in any way compromising product performance. | Los fabricantes de ventanas primero utilizaron Tipo 304 (1.4301), mientras éste estuvo fácilmente disponible, tenía excelente resistencia a la corrosión y cumplía con los criterios en términos de especificación y garantía. Este grado fue el primer aprobado por la norma estadounidense que tiene la “kitemark”. Posteriormente, los grados ferríticos tales como el Tipo 430 (1.4016) y las variantes de ferríticos estabilizados han sido introducidos, en respuesta a las presiones económicas de la fabricación en masa sin comprometer el rendimiento del producto de ninguna manera. |

P 14

| CASE STUDY Light-gauge building structures | Caso de estudio Estructuras de calibre ligero para construcción |
| --- | --- |
| A building structure is the most critical and complex part of the construction process. Ferritics can take the strain. | La estructura de un edificio es la parte más importante y compleja del proceso de construcción. Los ferríticos pueden resistir la tensión. |
| Performance is the over-riding criteria in the design and the realisation of structural members. It is common to use stainless steel for structural members, exploiting its high tensile strength, proof-stress properties and impressive elongation parameters – which enable ease of transformation and facilitate design and load calculations. Austenitic and duplex stainless steel grades are those most frequently specified. The demand for stainless steel structures is inextricably linked to performance, guarantee and life-cycle requirements. Projects may be large-scale, necessitating significant investment, extensive planning and on-site work and requiring longevity and minimal maintenance. | El rendimiento es el criterio primordial en el diseño y la realización de los miembros estructurales. Es común usar acero inoxidable para los miembros estructurales, explotando su alta resistencia a la tensión, sus propiedades de tensión de prueba y los impresionantes parámetros de elongación – los cuales permiten la facilidad de transformación y simplifican el diseño y los cálculos de carga. Los grados de acero inoxidable austenítico y dúplex son los especificados con más frecuencia. La demanda de estructuras de acero inoxidable está intrínsecamente vinculada a los requerimientos de desempeño, garantía y ciclo de vida. Los proyectos pueden ser a gran escala, requiriendo una inversión significativa, exhaustiva planeación y trabajo en sitio y demandando longevidad y mantenimiento mínimo. |
| THE FERRITIC POTENTIAL | El potencial ferrítico |
| Low-chromium stabilised ferritic grades steels are emerging in this application, as an alternative to galvanized steel. | Los aceros de grados ferríticos estabilizados bajos en cromo están emergiendo en esta tipo de aplicación como una alternativa al acero galvanizado. |
| They lend themselves ideally to building structures. Knowledge and use of these grades is, however, in its infancy. Firstly, present legislation governing the use of stainless steel in structures makes little reference to ferritic stainless steels. Eurocode 3 does not actively promote this family of materials in the same way as other grades. Secondly, there are as yet few software and calculation tools on the market to facilitate the role of the design engineer and surveyor. Thirdly, there are not enough companies capable of working with these materials. Finally, market penetration is in its early stages. Ferritcs must be actively promoted through projects and lobbying. | Éstos se prestan idealmente para estructuras de construcciones. Sin embargo, el conocimiento y uso de estos grados está en sus inicios. En primer lugar, la presente legislación que rige el uso del acero inoxidable en estructuras hace poca referencia a los aceros inoxidables ferríticos. Eurocode 3 no promueve activamente esta familia de materiales de la misma forma que otros grados. En segundo lugar, aún existen pocos softwares y herramientas de cálculo en el mercado para facilitar el papel de los ingenieros de diseño y topógrafos. En tercer lugar, no hay suficientes compañías capaces de trabajar con estos materiales. Por último, la penetración en el mercado está en sus etapas más tempranas. Los ferríticos deben ser promovidos activamente por medio de proyectos y cabildeo. |
| STAINLESS TRUMP CARDS | Triunfos del inoxidable |
| The main material choice for secondary structures is galvanised mild steel, typically Z275 or S355. Stainless steel presents a number of advantages. With ferritics, there is no need for surface preparation or treatment. Thinner gauges can be used, optimizing the mechanical characteristics of the material. If individual structural elements are thinner, they weigh less, which means fewer site personnel, less erection time, more off-site fabrication and, therefore, the possibility of lower construction costs. These gains are particularly valuable in the construction of modular or pre-fabricated buildings such as affordable housing and temporary or emergency accommodation, as well as small-footprint structures such as shelters. Grade 1.4003 is the grade of choice for such applications, due to its high tensile strength, industrial availability and wide product range in both hot-rolled and cold-rolled, from 0.80mm to 12mm. | La principal alternativa de material para las estructuras secundarias es el acero templado galvanizado, generalmente Z275 o S355. El acero inoxidable presenta un grupo de ventajas. Con los ferríticos, no existe la necesidad de preparación o tratamiento de la superficie. Pueden ser utilizados calibres más delgados optimizando las características mecánicas del material. Si los elementos estructurales individuales son más delgados, pesan menos y esto significa menos personal en sitio, menos tiempo de levantamiento, más fabricación fuera del sitio y, por lo tanto, la posibilidad de reducir los costos de la construcción. Estos beneficios son particularmente valiosos en la construcción de edificios modulares o pre-fabricados como viviendas económicas y refugios temporales o de emergencia. El grado 1.4003 es el grado a elegir para tales aplicaciones, debido a su elevada resistencia a la tensión, disponibilidad industrial y la amplia gama de producto tanto en laminado en caliente como en laminado en frío, desde 0.80 mm hasta 12 mm. |

P 15

| CASE STUDY “Unit bath” wall and ceiling panels | Caso de estudio Paneles de techo y pared de “Baños unitarios” |
| --- | --- |
| Steel panels in Japanese “unit bath” bathrooms have to be stainless. Ferritic SUS430 is the affordable choice. | Los paneles de acero en los “baños unitarios” japoneses tienen que ser de acero inoxidable. El ferrítico SUS430 es la alternativa económica. |
| “Unit baths” are prefabricated bathroom modules often installed in houses, apartments and hotels in Japan. Ferritic stainless steel sheets are commonly used for the wall and ceiling panels of these modules. Stainless steel sheets are not used “bare” in this application. Since bright, warm tones are preferable in a bathroom, the sheets are print-laminated. Being subjected to high moisture for extended periods in this application, panels must be highly anti-humid. Also, since they may be cleaned with detergents, they must have adequate anti-chemical, anti-scratch and anti-stain properties. | Los “baños unitarios” son módulos de baño prefabricados instalados con frecuencia en las casas, departamentos y hoteles en Japón. Las hojas de acero inoxidable ferrítico son comúnmente utilizadas para los paneles de techo y paredes de estos módulos. Las hojas de acero inoxidable no son usadas “sin revestimiento” en esta aplicación. Debido a que los tonos cálidos y brillantes son preferidos en un baño, las hojas son laminadas. Estando expuestos a gran humedad, por largos periodos de tiempo, en esta aplicación los paneles deben ser altamente anti-humedad. También, debido a que pueden ser limpiados con detergentes, éstos deben tener las adecuadas propiedades anti-químicos, anti-rayones y anti-manchas. |
| A BETTER LAMINATION MATERIAL | Un mejor material de laminación |
| The most common lamination material for unit-bathroom panels used to be steel sheets coated with heavy vinylchloride film, for good corrosion resistance. With recent heightened environmental awareness and the establishment of Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs), the use of PVC materials that have the environment hormone dioctyl phthalate (“DOP”) in their plasticizers has become unpopular. Of the several materials that can replace PVC, PET (polyethylene teRepthalate) film is best, with its flameresistant, corrosion-resistant and anti-humid characteristics. Stainless steel sheets laminated with printed PET film have thus now come into use for bathroom panels. | El material de laminación más común para los paneles de baño unitario suelen ser hojas de acero revestidas con película gruesa de cloruro de vinilo para una buena resistencia a la corrosión. Con la reciente y elevada conciencia medio ambiental y con el establecimiento de los Registros de Transferencia y Emisión de Contaminantes (PRTR, por sus siglas en inglés), el uso de materiales de PVC que tienen la hormona ambiental ftalato de dioctilio (“DOP”) en sus plastificantes se ha vuelto impopular. De los diferentes materiales que pueden reemplazar al PVC, la película PET (Tereftalato de polietileno) es el mejor, con sus características de resistencia al fuego, resistencia a la corrosión y anti-humedad. Las hojas de acero inoxidable laminadas con película PET impresa de esta manera han entrado al uso en paneles de baño. |
| ATTRACTIVE AND FUNCTIONAL | Atractivo y funcional |
| The panels have bright designs and good corrosionresistant, humidity-resistant and stain-resistant properties. Their designs are created with a tone combination of printed patterns under the highly-transparent PET film and the primer layer (coloured “hiding layer”). PET film is harder than PVC and has superior scratch resistance and stain resistance. | Los paneles tienen diseños brillantes y con buena resistencia a la corrosión, resistencia a la humedad y resistencia a las manchas. Sus diseños son creados con una combinación de tonos de patrones impresos bajo la película PET altamente transparente y la capa de primer (“capa oculta” cooreada). La película PET es más dura que el PVC y tiene superior resistencia a los rayones y al manchado. |
| THE CASE FOR FERRITICS | El caso para los ferríticos |
| Zinc-coated or aluminium-coated carbon steel sheets can be used as the base material but these sheets are prone to blistering at cross-cut sections and cut edges. Ferritic SUS430 stainless steel is therefore preferred, for high-end bathrooms. With corrosion-resistant stainless steel as the base material, PVC film can be replaced with thinner PET film, thus reducing production costs. The main reason for using SUS430 rather than an austenitic grade is the cost advantage. In Japan, stainless steel is mostly represented by SUS304. However, the high cost of austenitic grades, mainly due to the volatile nickel price, has increased demand for ferritic grades such as SUS430J1L (19Cr-0.5Cu-Nb). | Las hojas de acero al carbón revestidas de zinc y de aluminio pueden ser utilizadas como el material de base pero estas hojas son propensas a ampollarse en las secciones de corte cruzado y los bordes de corte. El acero inoxidable ferrítico SUS430 es por lo tanto elegido para los baños de alto acabado. Con el acero inoxidable resistente a la corrosión como el material base, la película de PVC puede ser reemplazada con película PET más delgada y, por tanto, reducir costos de producción. La razón principal del uso de SUS430 en lugar de un grado austenítico es la ventaja del costo. En Japón, el acero inoxidable es generalmente representado por SUS304. Sin embargo, el alto costo de los grados austeníticos, principalmente debido al precio volátil del níquel, ha incrementado la demanda por los grados ferríticos como SUS430J1L (19Cr-0.5Cu-Nb). |
| Clear PET film | Película PET clara |
| Print layer | Capa impresa |
| Adhesive layer | Capa adhesiva |
| Priming layer | Capa de prime |
| Base metal (SUS430) | Metal base (SUS430) |

P 16

| CASE STUDY Composite panels | Caso de estudio Paneles compuestos |
| --- | --- |
| Attractive and durable, composite ferritic stainless steel panels are suitable for both external and internal use. | Atractivos y durables, los paneles compuestos de acero inoxidable ferrítico son adecuados tanto para uso externo como interno. |
| Stainless steel composite sheet consisting of a noncombustible mineral-filled core sandwiched between stainless steel sheets, is used for external cladding, roof coverings and inner building panels. This material features excellent corrosion-resistance, sophisticated appearance, relatively light weight and excellent fire resistance. | La hoja compuesta de acero inoxidable consta de un centro relleno de mineral no combustible coocado en medio de hojas de acero inoxidable, es usada para revestimiento externo, coberturas de techos y paneles de construcción interior. Este material presenta sobresaliente resistencia a la corrosión, apariencia sofisticada, peso relativamente ligero y excelente resistencia al fuego. |
| THE SANDWICH | El sandwich |
| The top-side skin is usually 0.3 mm grade SUS445J2 ferritic sheet and the core material non-combustible aluminium tri-hydroxide mineral filler and polyethylene. The rear-side skin is grade 0.3 mm SUS430 ferritic sheet with a clear service coating on one side. Standard surface finishes are Hairline and Dull. | La cubierta del lado superior es usualmente una hoja de 0.3 mm de grado SUS445J2 ferrítico y el centro es rellenado de mineral trihidróxido de aluminio no combustible y polietileno. La cubierta del lado inferior es una hoja de 0.3 mm SUS430 de grado ferrítico con un revestimiento de servicio claro en un lado. Los acabados superficiales estándar son Hairline (muy fino) y Mate. |
| Surface finishes | Acabados superficiales |
| Hairline | Hairline |
| Dull | Mate |
| USEFUL QUALITIES | Calidades útiles |
| Continuous-laminating ensures that these panels have excellent flatness. They are rigid and light. This 4 mmthick panel is as rigid as a 2.9 mm plain sheet, which means a weight saving of around 55%. SUS445J2 grade has outstanding corrosion-resistance, comparable to austenitic Type 316. In Japan, this type of panel, produced by one manufacturer, has fire approval for exterior and interior uses, based on the heat-release rate of the ISO 5660-1 firetest and on gas-toxicity testing. Since these panels are a composite of materials that have quite different properties, special machines may be required for processes such as cutting or grooving. | La laminación continua asegura que estos paneles tengan excelente planitud. Son rígidos y ligeros. Este panel de 4 mm de espesor es tan rígido como una hoja plana de 2.9 mm, lo cual significa un ahorro en peso de aproximadamente 55%. El Grado SUS445J2 tiene una sobresaliente resistencia a la corrosión, comparable a la del austenítico Tipo 316. En Japón, este tipo de panel, producido por un fabricante, tiene aprobación contra fuego para usos en interior y exterior, basado en el índice de emisión de calor para la prueba de fuego ISO5660-1 y en la prueba de toxicidad de gas. Debido a que los paneles son de un compuesto de materiales que tienen propiedades completamente diferentes, pueden ser requeridas máquinas especiales para los procesos como cortado y estriado. |
| 0.3mm stainless steel | Acero inoxidable 0.3 mm |
| 3.4mm non-combustible mineral-filled core | Centro relleno de mineral no combustible 3.4 mm |
| 0.3mm stainless steel | Acero inoxidable 0.3 mm |
| Total thickness: 4mm | Espesor total: 4 mm |

P 18

| CASE STUDY Radiant panels | Caso de estudio Paneles radiantes |
| --- | --- |
| Temperature conditioning using ferritic stainless steel panels, for greater efficiency, comfort and health. | Los acondicionadores de temperatura utilizan paneles de acero inoxidable ferrítico para mayor eficiencia, confort y salud. |
| For some years now, the Swiss company Energie Solaire SA has offered a superior solution for indoor air conditioning, using plate heat exchangers originally designed for solar- panels. Sometimes referred to as passive conditioning, this heating/cooling approach uses water (in closed loop) in radiant ceiling or wall panels. Such hydronic systems are progressively replacing conventional air-conditioning methods. The Energie Solaire SA radiant panels consist of two thin ferritic stainless steel sheets, stamped with regularlyspaced, square bumps. Front and back sheets are seam welded at their periphery and spot welded between the bumps. The geometry and particular alignment of the sheets ensures uniform water flow. | Por ya algunos años, la compañía suiza Energie Solaire SA ha ofrecido una solución superior para aires acondicionados interiores, utilizando intercambiadores de calor de placa originalmente diseñados para los paneles solares. Algunas veces referidos como acondicionamiento pasivo, esta propuesta calentador/enfriador utiliza agua (en circuito cerrado) en paneles radiantes de pared o techo. Tales sistemas hidrónicos están reemplazando progresivamente los métodos convencionales de aire acondicionado. Los paneles radiantes de Energie Solaire SA constan de dos delgadas hojas de acero inoxidable ferrítico, acuñadas con protuberancias cuadradas, espaciadas de forma regular. Las hojas frontal y posterior son soldadas con costura y su periferia y punto son soldados entre las protuberancias. La alineación particular y geométrica de estas hojas asegura el flujo uniforme del agua. |
| Some 98% of the circulating water is directly in contact with the exchanger surface, resulting in high heat-transfer efficiency between water and panel. | Alrededor del 98% del agua circulante está directamente en contacto con la superficie del intercambiador, dando como resultado alta eficiencia de transferencia de calor entre agua y panel. |
| HEALTHIER AND MORE EFFICIENT | Más saludable y más eficiente |
| Radiation is a much more comfortable source of temperature conditioning than convection or conduction. | La radiación es una fuente de acondicionamiento de la temperatura mucho más confortable que la convección o conducción. |
| With radiant panels, a room’s occupants are heated or cooled by the surfaces, not by moving air, so the system offers a higher level of comfort at lower ambient air temperature than do conventional systems. It is also much healthier, of course. | Con los paneles radiantes, los ocupantes de una habitación son calentados o enfriados por las superficies, no por el aire moviéndose, de forma que el sistema ofrece un nivel más alto de confort a menor temperatura ambiente del aire del que hacen los sistemas convencionales. Y por supuesto, es también mucho más saludable. |
| Radiant panels mostly operate at a temperature close to the required ambient temperature and heating is usually achieved at temperatures below that of the human body. It is therefore possible to use low-temperature heat sources or operate heating systems at levels at which they are highly efficient. Ground water, rivers or lakes are perfectly suitable cooling sources for passive conditioning. | Los paneles radiantes normalmente operan en una temperatura cercana a la temperatura ambiente requerida y el calentamiento se logra usualmente en una temperatura por debajo de la del cuerpo humano. Por lo tanto es posible usar fuentes de calor de baja temperatura u operar sistemas de calentamiento en niveles en los que éstos sean altamente eficientes. El agua del subsuelo, ríos o lagos es perfectamente adecuada a fuentes de enfriamiento para acondicionamiento pasivo. |
| FERRITIC ADVANTAGES | Ventajas ferríticas |
| Radiant panels offer energy-consumption savings, superior environment quality and great temperature-conditioning efficiency. Ferritic stainless steel contributes to this by offering high thermal conductivity. In addition, the strength of ferritic stainless steels makes it possible to fabricate very thin, thermally efficient panels. The corrosion resistance of grade 1.4509 (Type 441) ferritic stainless steel guarantees that the panels will have a long service life and require little or no maintenance. Furthermore, the reasonable, stable cost of this grade only adds to the economic gains offered by the use of these steels. | Los paneles radiantes ofrecen ahorros en el consumo de energía, superior calidad ambiental y gran eficiencia en el acondicionamiento de la temperatura. El acero inoxidable ferrítico contribuye en esto al ofrecer alta conductividad térmica. Además, la resistencia de los aceros inoxidables ferríticos hace posible fabricar paneles muy delgados y térmicamente eficientes. La resistencia a la corrosión del grado 1.4509 (Tipo 441) del acero inoxidable ferrítico garantiza que los paneles tendrán una larga vida de servicio y requerirán poco o nulo mantenimiento. Adicionalmente, el costo razonable y estable de este grado solamente se añade a los beneficios económicos ofrecidos por el uso de estos aceros. |

P 19

| APPENDICES | Apéndices |
| --- | --- |
| SURFACE FINISHES | Acabados SUPERFICIALES |
| Available finishes for ferritic stainless steels are the same as those for austenitic grades. The most common include: | Los acabados disponibles para los aceros inoxidables ferríticos son los mismos que los de los grados austeníticos. Los más comunes incluyen: |
| Cold rolled finishes These standard finishes are the direct result of the stainless steel processing cycle at the mill. The most common are 2B and BA/2R. Both are often used for interior building applications. | Acabados laminados en frío Estos acabados estándar son el resultado directo del ciclo de proceso del acero inoxidable en el laminado. Los más comunes son el 2B y BA/2R. Ambos son usados frecuentemente para aplicaciones interiores en construcción. |
| • 2B finish has a smooth, fairly bright appearance, achieved by cold rolling, annealing and pickling, followed by a final skin pass rolling using perfectly smooth rolls. | El acabado 2B tiene una apariencia bastante brillante y lisa, lograda por el laminado en frío, recocido y decapado, seguido por un paso de laminado de capa final utilizando rodillos perfectamente lisos. |
| • BA/2R finish is obtained by bright annealing in an inert gas atmosphere after cold rolling, followed by a final skin pass. This highly attractive surface is smoother, brighter and more reflective than 2B. | El acabado BA/2R es obtenido por recocido brillante en una atmósfera de gas inerte después del laminado en frío, seguido por un “skin pass” final. Esta superficie altamente atractiva es más lisa, más brillante y más reflectiva que el 2B. |
| Brushed and polished finishes These finishes can be applied to both 2B and BA surfaces. The grade of abrasive used determines the fineness or coarseness of the finish. Mechanically applied, these finishes can be achieved with either wet or dry grinding and can be used for many inner building applications. They are highly suitable for wide areas of stainless steel cladding. | Acabados pulidos y abrillantados Estos acabados pueden ser aplicados tanto a superficies 2B como BA. El grado del abrasivo utilizado determina la finura o aspereza del acabado. Aplicados mecánicamente, estos acabados se pueden lograr con esmerilado húmedo o seco y puede ser usado en muchas aplicaciones interiores en construcción . Éstos son muy adecuados para áreas extensas de revestimiento de acero inoxidable. |
| Patterned finishes Proprietary pattern-rolled finishes are also widely employed in buildings. These are usually achieved by rolling with patterned rolls. As with brushed surfaces, stainless steels with patterned surfaces are suitable for extensive, flat, indoor areas, such as panelling or claddings. In areas of heavy public traffic, such as building entrances, lift cages and airport terminals, where surfaces are susceptible to knocks and scratches, patterned surfaces are less likely to show damage. | Acabados estampados Los acabados patentados de laminado estampado son también ampliamente utilizados en las construcciones. Éstos son usualmente logrados por el laminado con rollos estampados. Como con las superficies abrillantadas, los aceros inoxidables con superficies estampadas son adecuados para áreas internas, planas y extensas, tales como los recubrimientos o revestimientos con paneles. En las áreas de tráfico pesado de personas, como las entradas de los edificios, jaulas de elevación y terminales aéreas, donde las superficies son susceptibles a golpes y rayones, las superficies estampadas son menos propensas a mostrar los daños. |
| Special decorative finishes Modern techniques and processes make it possible to create exciting and dynamic graphic designs. Beside brushed, polished and patterned surfaces, acid etched, shot blasted or coloured surfaces are also available. These techniques provide an even wider range of surface variations. Indeed, for architects working on interior building applications, stainless steels provide a huge range of design possibilities. | Acabados con decorados especiales Las técnicas y procesos modernos hacen posible la creación de diseños gráficos magníficos y dinámicos. Junto a las superficies estampadas, pulidas y abrillantadas también están disponibles las superficies atacadas con ácido, granalladas o coloreadas. Estas técnicas proporcionan una gama amplia de variaciones de superficie. Efectivamente, para los arquitectos que trabajan en aplicaciones interiores en construcción, el acero inoxidable proporciona una gama amplia de posibilidades de diseño. |
| P 19 |  |
| ACKNOWLEDGEMENTS | Agradecimientos |
| ISSF is grateful to Philippe Richard (ArcelorMittal Stainless, France), who coordinated a working group consisting of Dr. Ulrich Brand (ThyssenKrupp Stainless), Takeshi Utsunomiya (Nisshin Steel Co., Ltd), Sung-Joon Pak (Kosa), David Holland (Arcelor Mittal Stainless Europe, France), Calvin Tai, Nina Li (Yusco), Benoit Van Hecke (Euro Inox). Thanks are also due to English-language consultant and writer Paul Snelgrove (Paris, France), for his help in preparing the booklet and to Franck Kamionka (MBCom, Paris, France) for designing and producing it. | El ISSF agradece a Philippe Richard (ArcelorMittal Stainless, Francia), quien coordinó un grupo de trabajo compuesto por el Dr. Ulrich Brand (ThyssenKrupp Stainless), Takeshi Utsunomiya (Nisshin Steel Co., Ltd), Sung-Joon Pak (Kosa), David Holland (Arcelor Mittal Stainless Europe, Francia), Calvin Tai, Nina Li (Yusco), Benoit Van Hecke (Euro Inox). El agradecimiento también es para el consultor del idioma inglés y escritor Paul Snelgrove (París, Francia), por su ayuda en la preparación de este folleto y a Franck Kamionka (MBCom, París, Francia) por diseñarlo y producirlo. |
| PHOTO CREDITS | Créditos de las fotografías |
| ISSF wishes to thank the companies and individuals who have contributed photographs to this publication. Where the original source of a photograph used is not known, ISSF extends its apologies to the copyright owner. Front cover: ArcelorMittal Stainless, Brazil (tl); cool-it GmbH, Germany (tc); Nico Manufacturing Ltd. (cl); Rostfrei GmbH, Germany (cr); ArcelorMittal Stainless Tubes, France (bl); ArcelorMittal Stainless, France (br); p. 2-3: Planium srl, Italy; p. 4 (bl): Euro Inox, Belgium; p. 4 (tr): Rostfrei GmbH, Germany; p. 4 (cr): Kosa, S. Korea; p. 5 (l): ThyssenKrupp Stainless, Germany; p. 5 (r): Planium srl, Italy; p. 6 (bl): Euro Inox, Belgium; p. 6 (tr):ThyssenKrupp Stainless, Germany; p. 7: H&M Stadtgalerie Heilbronn (Germany); p. 8 (cl, br): Kosa, S. Korea; p. 8 (tr): ArcelorMittal Stainless, France; p. 9: Hervé Abadie, France; p. 10 (tr): Planium srl, Italy; p. 11: cool-it GmbH, Germany; p. 12 (tl, bl): Nussbaum AG, Switzerland; p. 12 (br): Viega, Germany; 13: ArcelorMittal Stainless, Sheffi eld, UK; p. 14: ArcelorMittal Stainless, Sheffi eld, UK; p. 15 (tl, br): Sun Wave Corporation, Japan; p. 15 (tr): Dornbracht, Germany; p.16: ArcelorMittal Stainless, France; p. 17: Energie Solaire SA, Switzerland; p.18-19: ThyssenKrupp Stainless, Germany; ArcelorMittal Stainless, France. | El ISSF desea agradecer a las compañías y personas quienes han contribuido con las fotografías de esta publicación. Donde la fuente original de una fotografía usada no es reconocida, el ISSF extiende sus disculpas al poseedor del derecho de autor. Portada: ArcelorMittal Stainless, Brasil (tl); cool-it GmbH, Alemania (tc); Nico Manufacturing Ltd. (cl); Rostfrei GmbH, Alemania (cr); ArcelorMittal Stainless Tubes, Francia (bl); ArcelorMittal Stainless, Francia (br); p. 2-3: Planium srl, Italia; p. 4 (bl): Euro Inox, Bélgica; p. 4 (tr): Rostfrei GmbH, Alemania; p. 4 (cr): Kosa, S. Corea; p. 5 (l): ThyssenKrupp Stainless, Alemania; p. 5 (r): Planium srl, Italia; p. 6 (bl): Euro Inox, Bélgica; p. 6 (tr):ThyssenKrupp Stainless, Alemania; p. 7: H&M Stadtgalerie Heilbronn (Alemania); p. 8 (cl, br): Kosa, S. Corea; p. 8 (tr): ArcelorMittal Stainless, Francia; p. 9: Hervé Abadie, Francia; p. 10 (tr): Planium srl, Italia; p. 11: cool-it GmbH, Alemania; p. 12 (tl, bl): Nussbaum AG, Suiza; p. 12 (br): Viega, Alemania; 13: ArcelorMittal Stainless, Sheffi eld, Reino Unido; p. 14: ArcelorMittal Stainless, Sheffi eld, Reino Unido; p. 15 (tl, br): Sun Wave Corporation, Japón; p. 15 (tr): Dornbracht, Alemania; p.16: ArcelorMittal Stainless, Francia; p. 17: Energie Solaire SA, Suiza; p.18-19: ThyssenKrupp Stainless, Alemania; ArcelorMittal Stainless, Francia. |
| DISCLAIMER | Descargo de responsabilidad |
| Every effort has been made to ensure that the information presented in this publication is technically correct. However, the reader is advised that the material contained herein is intended for general information purposes only. ISSF and its members, staff and consultants specifi cally disclaim any liability or responsibility for loss, damage or injury resulting from the use of the information contained in this publication (in printed, electronic or other formats). | Todo esfuerzo ha sido realizado para asegurar que la información presentada en esta publicación sea técnicamente correcta. Sin embargo, el lector es notificado de que el material contenido aquí solamente tiene propósitos de información general. El ISSF y sus miembros, equipo y consultores, rechaza específicamente cualquier obligación o responsabilidad por pérdida, daño o lesión que resulte del uso de la información contenida es esta publicación (en formato impreso, electrónico u otro). |

P 20

| Design: www.agencembcom.com | Diseño: www.agencembcom.com |
| --- | --- |
| Contact details: International Stainless Steel Forum (ISSF) Rue Colonel Bourg 120 1140 Brussels - Belgium T: +32 2 702 8900 – F: +32 2 702 89 12 E: issf@iisi.be | Información de contacto: International Stainless Steel Forum (ISSF) (Foro Internacional del Acero Inoxidable) Rue Colonel Bourg 120 1140 Brussels - Belgium Teléfono: +32 2 702 8900 – Fax: +32 2 702 89 12 Correo Electrónico: issf@iisi.be |