The freight industry - Translation

| THE FREIGHT INDUSTRY | La industria del transporte |
| --- | --- |
| THE FERRITIC SOLUTION | La solución ferrítica |
| FERRITIC STAINLESS STEEL APPLICATIONS | Aplicaciones del acero inoxidable ferrítico |
| P 2 |  |
| Foreword | Prólogo |
| UTILITY FERRITICS AND FREIGHT | Transporte y ferríticos para uso general |
| “This booklet proclaims the merits of the so-called ‘utility’ 12% chromium stainless steels in the construction of freight wagons and containers. It is part of an ISSF drive to inform existing and potential users of stainless steel about ferritic grades of stainless steel. “Ferritics are more affordable and price-stable than their austenitic cousins. Utility ferritics are basic grades with, already, extraordinarily advantageous properties. A lack of information available to users has meant that, in the past, ferritics have tended to be overlooked. To help fill this knowledge gap, ISSF has published the brochure ‘The Ferritic Solution’ and a video of the same title*. The present booklet is one of several follow-up publications on ferritic grades in specific application areas. “I am grateful to the users and material suppliers who have kindly allowed us to publish their testimonials about the advantages of utility ferritic stainless steels in rail-freight applications. They show that for Life Cycle Costing reasons alone, fabricators and end-users of freight wagons and containers should rush to make utility ferritic stainless steels their material of choice. Sticking with painted, treated or galvanised carbon steel emerges as a clear false economy.” “As with these previous projects, the International Chromium Development Association (ICDA) has co-funded this booklet. I thank ICDA** for this help, as I do those users of ferritics who have contributed case studies about the excellence of these grades in the freight industry.” | “Este folleto proclama los méritos del denominado ‘uso general’ de los aceros inoxidables con 12% de cromo en la construcción de los vagones y contenedores de transporte de carga. Es parte de un estímulo del ISSF informar a los usuarios existentes y potenciales del acero inoxidable sobre los grados ferríticos del acero inoxidable. “Los ferríticos son más costeables y estables en precio que sus primos los austeníticos. Los ferríticos para uso general son grados básicos con extraordinarias propiedades ventajosas. Una falta de información disponible para los usuarios ha implicado que, en el pasado, los ferríticos hayan tendido a ser pasados por alto. Para ayudar a llenar esta falta de conocimiento, el ISSF ha publicado el folleto ‘The ferritic solution’ (La solución ferrítica) y un video del mismo título*. El presente folleto es una de varias publicaciones posteriores sobre los grados ferríticos en áreas específicas de aplicación. “Agradezco a los usuarios y proveedores de material quienes amablemente nos han permitido publicar sus testimonios acerca de las ventajas de los aceros inoxidables ferríticos para uso general en las aplicaciones de transporte de carga. Ellos muestran que por razones de Costo de Ciclo de Vida, los fabricantes y usuarios finales de vagones y contenedores de de carga deben apresurarse para hacer de los aceros inoxidables ferríticos para uso general su material de elección. Las supervivencia del acero al carbono pintado, tratado o galvanizado surge como una clara economía falsa. “Como en proyectos previos, la Asociación Internacional para el Desarrollo del Cromo (ICDA, por sus siglas en inglés) es la co-fundadora de este folleto. Agradezco a la ICDA** por esta ayuda y a aquellos usuarios de los ferríticos que han contribuido a los casos de estudio acerca de la excelencia de estos grados en la industria del trasporte de carga.” |
| *Both brochure and video are available free of charge from ISSF and can also be viewed on the ISSF website (www.worldstainless.org) and downloaded. | * Tanto el folleto como el video están disponibles de forma gratuita de parte del ISSF y también pueden ser vistos y descargados en el sitio web del ISSF (www.worldstainless.org). |
| **ICDA website: www.icdachromium.com | ** Sitio web de la ICDA: www.icdachromium.com |
| Jürgen Fechter Chairman Marketing Development Committee ISSF | Jürgen Fechter Presidente Comité de Desarrollo de Mercado ISSF |
| International Stainless Steel Forum (ISSF) | Foro Internacional del Acero Inoxidable (ISSF) |

| Founded in 1996, the International Stainless Steel Forum (ISSF) is a non-profi t research organisation that serves as the world forum on various aspects of the international stainless steel industry. Whilst having its own Board of Directors, budgets and Secretary General, ISSF is part of the International Iron and Steel Institute (IISI). ISSF now comprises some 73 company and affiliated members in 26 countries. Jointly, they are responsible for around 85 percent of worldwide stainless steel production. A full list of members can be found on the ISSF website: www.worldstainless.org. | Fundado en 1996, el Foro Internacional del Acero Inoxidable (ISSF) es una organización no lucrativa de investigación que sirve como el foro mundial en varios aspectos de la industria del acero inoxidable. Aunque tiene su propia Junta Directiva, prepuesto y Secretario General, el ISSF es parte del Instituto Internacional del Hierro y el Acero (IISI, por sus siglas en inglés). El ISSF actualmente está constituido por aproximadamente 73 compañías y miembros afiliados en 26 países. Estos, en su conjunto, son responsables de alrededor del 85 por ciento de la producción mundial del acero inoxidable. La lista completa de los miembros se puede encontrar en el sitio web del ISSF: www.worldstainless.org. |
| --- | --- |

P 3

| Contents | Índice |
| --- | --- |
| A STEEL FOR ALL SEASONS 4 | Un acero para todas las estaciones 4 |
| CASE STUDY 9 | Caso de estudio 9 |
| VIEWPOINT 10 | Punto de vista 10 |
| TRANSNET RAIL ENGINEERING WAGONY SWIDNICA SA SANDVIK AUSTRALIA CNR QIQIHAR RAILWAY ROLLING STOCK (GROUP) CO. LTD. | TRANSNET RAIL ENGINEERING WAGONY SWIDNICA SA SANDVIK AUSTRALIA CNR QIQIHAR RAILWAY ROLLING STOCK (GROUP) CO. LTD. |
| THE TEST OF TIME 12 | La prueba de tiempo 12 |
| UTILITY GRADES FOREVER 13 | Grados DE uso general por siempre 13 |

P 4

| A STEEL FOR ALL SEASONS | Un acero para todas las estaciones |
| --- | --- |
| With utility ferritics, stainless steel’s corrosion/abrasion resistance is available at reasonable cost. | Con los ferríticos para uso general, la resistencia a la corrosión/abrasión está disponible a costo razonable. |
| Utility stainless steels are low-cost, 12%-chromium ferritic stainless steels described by standards ASTM A240 / UNS S41003 and EN10088-2 1.4003. The term “utility” refers to the great usefulness of these steels. Utility grades offer a particularly advantageous combination of toughness, weldability, strength, corrosion resistance and wet-abrasion resistance. This allows them to be used in thicker gauges. In addition, hot-rolled plate welds are very tough. This powerful combination makes utility grades suitable for a very wide range of applications. These grades are a superior but affordable alternative to coated or galvanized carbon steels in many applications, notably those involving wet abrasive/corrosive conditions. In addition, their strength allows a reduction of weight in structural applications. | Los aceros inoxidables para uso general son de bajo costo, los aceros inoxidables ferríticos con 12% de cromo descritos por los estándares ASTM A240/UNS S41003 y EN10088-2 1.4003. El término “uso general” se refiere a la gran utilidad de estos aceros. Los grados para uso general ofrecen una combinación particularmente ventajosa de tenacidad, soldabilidad, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y resistencia a la abrasión húmeda. Esto les permite ser usados en calibres más gruesos. Además, las soldaduras de placas laminadas en caliente son muy tenaces. Esta poderosa combinación hace a los grados para uso general adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Estos grados son una superior pero costeable alternativa a los aceros al carbono revestidos o galvanizados en muchas aplicaciones, notablemente aquellos que están envueltos en condiciones corrosivas/abrasivas húmedas. Además, su resistencia permite una reducción de peso en las aplicaciones estructurales. |
| Designed with ease of fabrication in mind, utility grades have good forming, drawing, blanking and punching characteristics and are easily welded. Freight is just one of a wide spectrum of sectors in which these grades have proved their worth. Over the years they have become widely appreciated for ultra-long service life and long-term economic gains. | Diseñados con la facilidad de fabricación en mente, los grados para uso general tienen buenas características de conformado, estampado, punzonado y troquelado, y son fácilmente soldados. El transporte de carga es solo uno de los amplios espectros de los sectores en los cuales estos grados han comprobado su valía. Con el paso de los años éstos se han vuelto ampliamente apreciados por sus ventajas económicas de largo plazo y una vida de servicio muy larga. |
| THE UTILITY STAINLESS STEEL ADVANTAGE | La ventaja del acero inoxidable para uso general |
| Utility stainless steel is a tough, strong, weldable ferritic stainless steel. It is successfully used in hot rolled gauges. | El acero inoxidable para uso general es un acero inoxidable ferrítico soldable, fuerte y tenaz. Es empleado con éxito en calibres de laminación en caliente. |
| • Toughness and low DBTT (-30°C) • Proof stress 320MPa • Relatively easy to weld • Suffi cient corrosion resistance • Reasonable cost | • Tenacidad y baja DBTT (-30°C) • Esfuerzo de cedencia de 320MPa • Relativamente fácil de soldar • Suficiente resistencia a la corrosión • Costo razonable |
| THE MAGIC INGREDIENT | El ingrediente mágico |
| Stainless steel is renowned for its resistance to corrosion. This property is entirely due to the presence of chromium (Cr) as an alloying element. Steel has to contain at least 10.5 percent of it to become “stainless” (i.e. highly corrosionresistant). When alloyed with iron and carbon, chromium forms an invisible, protective surface film of chromium oxide. Impervious to air and water, this “passive” layer provides corrosion resistance and increases scaling resistance and wear resistance. If damaged, the layer repairs itself, reforming spontaneously in the presence of oxygen. Stainless steel boasts exceptional physical and mechanical properties. For fabricators, it offers ease of manufacture. For the end user, it guarantees important Life Cycle Cost (LCC) advantages. In many cases, its corrosion resistance makes protective surface treatments unnecessary and stainless steel needs little or no maintenance. | El acero inoxidable es reconocido por su resistencia a la corrosión. Esta propiedad es completamente debida a la presencia de cromo (Cr) como un elemento de aleación. El acero debe contener por lo menos 10.5 por ciento de éste para volverse “inoxidable” (p.e. altamente resistente a la corrosión). Cuando es aleado con hierro y carbono, el cromo forma una película superficial protectora e invisible de óxido de cromo. Impermeable al aire y al agua, esta capa “pasiva” proporciona resistencia a la corrosión e incrementa la resistencia al descascarillado y resistencia al desgaste. Si es dañada, la capa se auto-repara, regenerándose espontáneamente en la presencia del oxígeno. El acero inoxidable también hace alarde de propiedades físicas y mecánicas. Para los fabricantes, éste ofrece facilidad de fabricación. Para el usuario final, este garantiza importantes ventajas de costo de ciclo de vida. En muchos casos, su resistencia a la corrosión hace innecesarios tratamientos protectores de superficie y el acero inoxidable necesita poco o nulo mantenimiento. |

P 5

| “…stainless steel needs little or no maintenance...” | “…el acero inoxidable necesita poco o nulo mantenimiento…” |
| --- | --- |
| FIVE FERRITIC FAMILIES | Cinco familias de ferríticoS |
| ISSF classifies ferritic grades in five groups – three families of “standard” grades and two of “special” grades. Higher-alloyed ferritic grades contain more chromium and such additional elements as titanium (Ti), niobium (Nb) and molybdenum (Mo). They are equivalent to austenitic grades in performance – but at generally lower cost. | El ISSF clasifica los grados ferríticos en cinco grupos – tres familias de grados “estándar” y dos de grados “especiales”. Los grados ferríticos más altamente aleados contienen mas cromo y elementos adicionales tales como el molibdeno (Mo), titanio (Ti) y niobio (Nb), Estos son equivalentes a los grados austeníticos en rendimientos – pero generalmente a menor costo. |
| THE 5 GROUPS OF FERRITIC GRADES | Los 5 grupos de grados ferríticos |
| Group 1 | Grupo 1 |
| 10%-14% | 10%-14% |
| Types 409, 410 Cr content: 10%-14% | Tipos 409, 410 Contenido de Cr: 10%-14% |
| Group 2 | Grupo 2 |
| 14%-18% | 14%-18% |
| Type 430 Cr content: 14%-18% | Tipo 430 Contenido de Cr: 14%-18% |
| Group 3 | Grupo 3 |
| 14%-18% stabilised | 14%-18% Estabilizados |
| Types 430Ti, 439, 441, etc. Cr content: 14%-18%. Include stabilising elements such as Ti, Nb, etc. | Tipos 430Ti, 439, 441, etc. Contenido de Cr: 14%-18%. Incluye Elementos Estabilizadores como Ti, Nb, etc. |
| Group 4 | Grupo 4 |
| Added Mo | Mo añadido |
| Types 434, 436, 444, etc. Mo content above 0.5% | Tipos 434, 436, 444, etc. Contenido de Mo Más de 0.5% |
| Group 5 | Grupo 5 |
| Others | Otros |
| Cr content of 18%-30% or not belonging to the other groups | Contenido de Cr 18%-30% o no perteneciente a otros grupos |
| Non-exhaustive list. See ISSF brochure “The Ferritic Solution” pp. 60-61 for complete details. | Lista no exhaustiva. Ver folleto del ISSF “The ferritic solution” (La solución ferrítica) pp. 60-61 para detalles completos. |
| ECONOMICAL | Económico |
| Utility stainless steels are those found in Group 1 of the ISSF ferritic classification. Containing the basic levels of chromium needed to ensure the corrosion-resistant and wear-resistant properties of stainless steel, they are notably inexpensive. The initial cost of utility stainless steel is greater than that of mild or galvanised steel but utility grades can be much the more economical solution in the long run, offering major economic benefits. | Los aceros inoxidables para uso general son los encontrados en el Grupo 1 de la clasificación de ferríticos del ISSF. Conteniendo los niveles básicos de cromo necesarios para asegurar las propiedades de resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste del acero inoxidable, éstos son notablemente baratos. El costo inicial del acero inoxidable para uso general es mayor que el del acero galvanizado o dulce pero los grados para uso general puede ser una solución mucho más económica a largo plazo, ofreciendo mayores beneficios económicos. |
| Low-to-zero maintenance | Mantenimiento bajo a nulo |
| The corrosion resistance and wear resistance of utility stainless steels means they need little attention and are very durable. Downtime is therefore minimised and replacement costs slashed. | La resistencia a la corrosión y la resistencia al desgaste de los aceros inoxidables para uso general implican que éstos necesiten poca atención y son muy durables. El tiempo muerto es por lo tanto minimizado y los costos de reemplazo son rebajados drásticamente. |
| No protective coating or painting | Sin recubrimiento protector o pintado |
| Stainless steels need no surface protection against corrosion. Under mildly corrosive conditions, utility grades may develop a uniform, rust-coloured patina. This does not affect the structural integrity of the steel and the phenomenon is of no importance in many typical applications. Painting or coating will, usually, only be required for aesthetic or hygiene reasons or to provide an extra level of corrosion resistance. | Los aceros inoxidables no necesitan protección superficial contra la corrosión. Bajo condiciones medianamente corrosivas, los grados para uso general pueden desarrollar una fina capa coloreada de óxido uniforme. Esto no afecta la integridad estructural del acero y el fenómeno no es de importancia en muchas aplicaciones típicas. El pintado o recubrimiento será, generalmente, solo requerido por razones estéticas o de higiene o para proporcionar un nivel extra de resistencia a la corrosión. |
| “…utility grades can be much the more economical solution...” | “…los grados para uso general pueden ser la solución más económica…” |
| UTILITY STAINLESS STEELS TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS | Análisis químico típico de los aceros inoxidables para uso general |
| Standard | Norma |
| Chemical component (maximum weight %) | Componente químico (peso máximo %) |
| Other standards: ASTM A240, UNS S41008, UNS S40975, UNS S40977 | Otras normas: ASTM A240, UNS S41008, UNS S40975, UNS S40977 |

P 6

| High strength | Alta resistencia |
| --- | --- |
| The strength of utility stainless steel makes possible reduced weight and greater load-bearing capacity in structural applications. Both are significant economic advantages. | La resistencia del acero inoxidable para uso general hace posible reducir el peso y aumentar la capacidad de soporte de carga en aplicaciones estructurales. Ambas son importante ventajas económicas. |
| Resistance to abrasion | Resistencia a la abrasión |
| The following graph compares the volume loss over time of mild steel and a utility stainless steel in response to two levels of abrasion frequency (high and low). Clearly, whatever the abrasion frequency, utility stainless steels behave exceptionally well. This high performance is directly linked to the chrome content of stainless steels and the ability of the passive layer to automatically selfrepair if damaged by abrasion. | La siguiente gráfica compara la pérdida de volumen con el paso del tiempo del acero dulce y un acero inoxidable para uso general en respuesta a dos niveles de frecuencia de abrasión (alta y baja). Claramente, cualquiera que sea la frecuencia de la abrasión, los aceros inoxidables para uso general se comportan excepcionalmente bien. Este alto rendimiento va directamente vinculado al contenido de cromo de los aceros inoxidables y la capacidad de la capa pasiva para auto-repararse si es dañada por abrasión. |
| SYNERGISTIC EFFECT OF ABRASION ON CORROSION RESISTANCE | Efecto sinérgico de la abrasión en la resistencia a la corrosión |
| Accumulated Volume Loos | Pérdida acumulada de volumen |
| Increasing Corrosion Resistance | Incrementando Resistencia a la Corrosión |
| A = mild steel B = utility stainless and stainless steel | A = acero dulce B = inoxidable para uso general y acero inoxidable |
| Abrasion frequency 1 = high 2 = low | Frecuencia de abrasión 1 = alta 2 = baja |
| Time | Tiempo |
| “…an improvement of up to 250 times the life of unpainted carbon steel…” | “...una mejoría de hasta 250 veces la vida del acero al carbono sin pintar...” |
| UTILITY STAINLESS STEELS MECHANICAL PROPERTIES | Propiedades mecánicas de los aceros inoxidables para uso general |
| STRESS (MPa) | Tensión (MPa) |
| UTS (Ultimate Tensile Strength) | Resistencia máxima a la tensión (UTS) |
| YS (Yield Strength) | Límite de cedencia (YS) |
| MARTENSITIC STAINLESS STEELS | Aceros inoxidables martensíticos |
| HSLA STEELS | Aceros de alta resistencia y baja aleación |
| CARBON STEELS | Aceros al carbónO |
| FERRITIC STAINLESS STEELS TYPE 430 | Aceros inoxidables ferríticos Tipo 430 |
| FERRITIC STAINLESS: EQUIVALENT TO CARBON STEEL | Inoxidable ferrítico: Equivalente a acero al carbónO |
| AUSTENITIC STAINLESS STEELS TYPE 304/316 | Aceros inoxidables AUSTENÍTICOS tipo 304/316 |
| AUSTENITICS: EASIER TO FORM INTO COMPLEX SHAPES | Austeníticos: Más fáciles de conformar a formas complejas |
| STRAIN | Deformación |
| The mechanical properties of utility stainless steels are similar to those of carbon steel. | Las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables para uso general son similares a las del acero al carbono. |
| UTILITY GRADES – EASY FABRICATION | Grados para uso general – fácil fabricación |
| Utility stainless steels can be fabricated with the processes used for structural and other grades of stainless steel. | Los aceros inoxidables para uso general pueden ser fabricados con los procesos utilizados para grados estructurales y otros de acero inoxidable. |
| Cutting | Corte |
| Mechanical methods include guillotining, sawing, blanking and piercing. The most commonly used thermal processes are plasma and laser cutting. | Los métodos mecánicos incluyen guillotinado, aserrado, punzonado y perforado. Los procesos térmicos utilizados con más frecuencia son cortado con láser y plasma. |
| Forming | Conformado |
| Usually, utility stainless steels can be formed on the same equipment as would be used for carbon steel, with the same tooling. | Normalmente, los aceros inoxidables para uso general pueden ser conformados en el mismo equipo que es usado con el acero al carbóno, con las mismas herramientas. |
| Weldability | Soldabilidad |
| Utility stainless steels weld very well, using virtually any standard welding technique. Provided post weld pickling/cleaning and passivation is undertaken, no loss of corrosion resistance in the weld and adjacent areas will result. | Los aceros inoxidables soldan muy bien, usando prácticamente cualquier técnica de soldadura estándar. Siempre que la limpieza/decapado y la pasivación después de soldar sean emprendidos, no ocurrirá pérdida de resistencia a la corrosión en las áreas adyacentes y de soldado. |
| CORROSION RESISTANCE | Resistencia a la corrosión |
| Utility stainless steel, with 12% chromium as its major alloying element, is not intended as a material for use in contact with process solutions such as acids, salts, etc. Long term atmospheric corrosion programmes conducted over 10 years have shown utility stainless steel to have very good atmospheric corrosion resistance. These grades show an improvement of up to 250 times the life of unpainted carbon steel, in certain environments. | El acero inoxidable para uso general, con 12% de cromo como su principal elemento de aleación, no está previsto como un material para ser usado en contacto con las soluciones de proceso tales como ácidos, sales, etc. Los programas de corrosión atmosférica de largo plazo llevados a cabo durante 10 años han mostrado que el acero inoxidable para uso general tiene muy buena resistencia a la corrosión atmosférica. Estos grados muestran una mejoría de hasta 250 veces la vida del acero al carbono sin pintar, en algunos ambientes. |

P 7

| COATED APPLICATIONS | Aplicaciones revestidas |
| --- | --- |
| Utility stainless steel has exceptional under-paint corrosion resistance as well as resisting under-paint creep where the coating has been damaged. Surface preparation is extremely important and may be performed either by acid pickling or mechanical means such as blasting. Application as well as surface preparation should always follow the recommendations of the manufacturer of the coating system. | El acero inoxidable para uso general tiene excepcional resistencia a la corrosión bajo pintura así como resiste al levantamiento bajo pintura donde el revestimiento ha sido dañado. La preparación de la superficie es extremadamente importante y puede ser realizada ya sea por decapado ácido o mecánico como el chorreado. La aplicación así como la preparación de la superficie debe siempre seguir las recomendaciones del fabricante o del sistema de recubrimiento. |
| FANTASTIC FOR FREIGHT | Fantástico para el transporte de carga |
| Freight transportation – ranging from containers (painted or unpainted) to rail wagons for transporting virtually anything – is a notable application in which these basic grades offer huge advantages over competing materials. This is a very “outdoor” sector, sometimes involving a corrosive, marine environment. Utility stainless steel grades love the big outdoors and enjoy a little bracing sea air. They will handle all environments without painting or surface treatment, outlasting carbon steel by years. It is also a sector in which equipment gets knocked around and may be called upon to transport a corrosive and abrasive cargo. Utility grades thrive on a challenge and have shown amazing powers of endurance since their introduction in this sector late in the last century. Needless to say, being down-to-earth, workmanlike steels, utility grades care little for their appearance. They do not pretend to the glossy allure of their expensive, higheralloyed relatives. But then, aesthetic glamour is not a priority in freight handling. | El transporte de carga – variando desde contenedores (pintados o no pintados) hasta vagones de ferrocarril para transportar prácticamente todo – es una notable aplicación en estos grados básicos que ofrecen grandes ventajas sobre los materiales con los que compite. Este es un sector muy “al exterior”, algunas veces involucra un ambiente marino, corrosivo. Los grados de acero inoxidable para uso general gustan de los grandes exteriores y disfrutan un poco del fresco aire marino. Éstos manejan todos los ambientes sin pintado o tratamiento de superficie, durando más que el acero al carbono por años. Este también es un sector en el que el equipo es golpeado y puede ser requerido para transportar carga abrasiva y corrosiva. Los grados para uso general crecen en un reto y han mostrado increíbles poderes de resistencia desde su introducción en este sector a finales del siglo pasado. Resulta innecesario mencionar, estando bajo tierra los aceros bien elaborados, que a los grados para uso general les importa poco su apariencia. Éstos no pretenden el brillante acabado de sus costosos parientes, altamente aleados. Entonces, el glamour estético no es una prioridad en el manejo de transporte de carga. |
| Given their modest price, utility stainless steels have proved to be leagues ahead of carbon steel in LCC terms. In fact, they also make life easy for the fabricator, being notably easy to work and weld. | Dado su modesto precio, los aceros para uso general han demostrado ir adelante del acero al carbono en términos de costo de ciclo de vida. De hecho, éstos también hacen fácil la vida para el fabricante, siendo notablemente fáciles de trabajar y soldar. |
| IN THE COAL INDUSTRY | En la industria del carbón |
| Utility stainless steel is a highly cost-effective material in coalpreparation plants where its strength and resistance to wet abrasion/corrosion make it the preferred material in many applications. In addition to being moisture-laden and carrying highly corrosive elements such as chlorine and sulfur, coal is highly abrasive. Carbon steels, galvanized mild steel and aluminum are often inadequate to such demanding conditions. Utility stainless steels perform excellently here, resisting corrosive attack and thus maintaining better fl ow and slideability characteristics, compared to non-alloyed or lowalloyed steels (including abrasion-resistant grades). This superior slideability reduces “hang-up” in chutes. By the same token, utility grades are plainly ideal for all types of rail wagon for transporting coal (or, indeed, other abrasive materials). Under dry abrasion or impact conditions, utility steel performs no better than conventional mild steels. However, in wet-abrasion environments, utility stainless steels last far longer than carbon and low-alloy steels. | El acero inoxidable para uso general es un material altamente rentable en las plantas de preparación de carbón donde su dureza y resistencia a la corrosión/abrasión húmeda lo hace el material preferido en muchas aplicaciones. Además de estar lleno de humedad y llevar elementos altamente corrosivos como cloro y azufre, el carbón es altamente abrasivo. Los aceros al carbono, el acero dulce galvanizado y aluminio son frecuentemente inadecuados para esas condiciones demandantes. Los aceros inoxidables para uso general funcionan de forma excelente aquí, resistiendo el ataque corrosivo y por lo tanto manteniendo mejores características de flujo y deslizamiento, comparadas con las de los aceros no aleados y de baja aleación (incluyendo los grados resistentes a la abrasión). Este deslizamiento superior reduce el “colgado” de los toboganes. Por lo mismo, los grados para uso general son sencillamente ideales para todos los tipos de vagones de ferrocarril para transportar carbón (o, en efecto, otros materiales abrasivos). Bajo condiciones de abrasión seca o de impacto, el acero para uso general no funciona mejor que los aceros dulces convencionales. Sin embargo, en ambientes de abrasión húmeda, los aceros inoxidables para uso general duran mucho más que los aceros al carbono o de baja aleación. |
| EQUIPMENT THAT LASTS | Equipo que dura |
| The following case study and testimonials show that utility stainless steels have proved their worth, beyond debate, over a considerable number of years in freight applications. They clearly provide every practical and economic advantage over competing materials and are especially necessary in more highly-demanding applications. | Los siguientes casos de estudio y testimonios muestran que los aceros inoxidables para uso general han comprobado su valía, más allá de cualquier duda, durante un número considerable de años en las aplicaciones de transporte de carga. Éstos proporcionan claramente todas las ventajas económicas y prácticas sobre los materiales con los que compite y son especialmente necesarios en las aplicaciones de mayor demanda. |

P 8

| CASE STUDY Coal wagons in South Africa | Caso de studio Vagones de carbón en Sudáfrica |
| --- | --- |
| The South Africans chose the perfect material for transporting coal by rail, whatever the atmospheric conditions | Los sudafricanos eligen el material perfecto para transportar carbón por ferrocarril, cualesquiera que sean las condiciones atmosféricas |
| In South Africa utility stainless steel was first used in the manufacture of monocoque coal wagons in 1985. CCL-type wagons previously built in COR-TEN “weathering” steel were replaced with utility stainless steel, using 6 mm plate for the tubs and 4 mm plate for the sides. A CCL wagon is discharged by tipping and carries a load of approximately 82 metric tons. Over 20 years later, these wagons are still in excellent condition. Their sides have a smooth, shiny surface, with excellent slideability. There are no apparent signs of fatigue, weld failure or pitting in the heat-affected zone. They can be expected to last for around 50 years. Many thousands of such wagons have now been put into service worldwide. | En Sudáfrica, el acero inoxidable para uso general fue usado por primera vez en la fabricación de vagones de monocoque de carbón en 1985. Los vagones tipo CCL previamente construidos en acero COR-TEN “desgastado” fueron reemplazados con acero inoxidable para uso general, usando placa de 6 mm para los tubos y placa de 4 mm para los lados. Un vagón CCL es descargado por volteo y transporta una carga de aproximadamente 82 toneladas métricas. Durante los últimos 20 años, estos vagones están aún en excelentes condiciones. Sus lados tienen una superficie lisa y brillante con excelente deslizamiento. No existen señales aparentes de fatiga, falla de soldadura o picadura en la zona afectada por el calor. Se puede esperar que éstos duren alrededor de 50 años. Muchos miles de esos vagones ahora han sido puestos en servicio en todo el mundo. |
| FREE OF CORROSION | Libre de corrosion |
| The 1985 wagons are used on the rail line from the coalfields, in the interior of the country to the coal terminal at Richards Bay – the world’s largest coal-export facility. Even though exposed to corrosive marine conditions, the wagons are entirely free of corrosion to this day. | Los vagones de 1985 son usados en las vías de los campos de carbón, en el interior del país hacia la terminal del carbón en Richards Bay – la instalación exportadora de carbón más grande del mundo. Incluso expuesta a condiciones marinas corrosivas, los vagones están completamente libres de corrosión hasta hoy. |

P 9

| Inspection of COR-TEN wagons back in the 1980s, however, had found significant layers of corrosion product lifting off the steel surfaces. It would be knocked off when the wagons were loaded, only to form again. This corrosion/abrasion effect resulted in severe loss of thickness. | La inspección de los vagones de COR-TEN vuelve en la década de los 80, sin embargo, se han encontrado recubrimientos importantes de productos de corrosión despegando las superficies del acero. Éstas podrían caerse cuando los vagones son cargados, solamente para formar otra vez. El efecto de esta abrasión/corrosión resultó en una severa pérdida de espesor. |
| --- | --- |
| FURTHER SUCCESS | Éxito adicional |
| Another type of coal wagon built using utility stainless steel was a fleet of 58 wagons for the rail link between Duvha Open Cast mine and Middleburg Mine Services. These wagons, carrying loads of 57 metric tons, discharge through discharge doors. | Otro tipo de vagón para carbón construido usando acero inoxidable para uso general fue una flota de 58 vagones para el enlace de ferrocarril entre la mina Duvha Open Cast y Middleburg Mine Services. Estos vagones, soportan cargas de 57 toneladas métricas, descargan a través de puertas de descarga. |
| Wagon originally painted white, hence unusual appearance. | Vagón originalmente pintado de blanco, de ahí la apariencia inusual. |
| Utility steel was used in the body sides, discharge doors, under-frame and bulkhead liners. After little more than 10 years in service, inspection showed the wagons to be in superb condition, with neither apparent wear nor signs of fatigue-related or weld-related defects. | El acero para uso general fue utilizado en los lados del cuerpo, las puertas de descarga, bajo el marco y los revestimientos de la división. Después de un poco más de 10 años en servicio, la inspección mostró que los vagones están en magníficas condiciones, sin desgaste aparente ni señales de defectos relacionados con fatiga o soldadura. |
| Discharge door in open position | Puerta de descarga en posición abierta |
| Discharge door in open position – interior. | Puerta de descarga en posición abierta – interior. |

P 10

| VIEWPOINT | Punto de vista |
| --- | --- |
| Viewpoint | Punto de vista |
| Transnet Rail Engineering, S Africa | Transnet Rail Engineering, Sudáfrica |
| OREDUS MATTHEUS GENERAL MANAGER PRODUCT DEVELOPMENT TRANSNET RAIL ENGINEERING SOUTH AFRICA | OREDUS MATTHEUS GERENTE GENERAL DESARROLLO DE PRODUCTO TRANSNET RAIL ENGINEERING SUDAFRICA |
| “We use utility steel in the manufacture of coal wagons, iron ore wagons and commuter coaches. Our current usage is some 8,000 tons/annum. In total, some 10,000 or more wagons have been built so far, using about 10 tons each, in just over 20 years. “We built the fi rst utility steel coal wagons in 1984 but volume manufacture only began in 1992. Now, for coal wagons and rebuilding commuter coaches, we use exclusively utility steel. For the total South African wagon market, including iron ore and general freight, it’s currently about 30 percent. “Technical support from the steel producer allowed us to convert to utility steel with a minimum of diffi culties. The major problem with these steels is variable springback during bending. Another factor we overcame was control of heat input during welding. “COR-TEN, the material we used before, only lasted about 8 years before corrosion problems necessitated rebuilding. The improved corrosion resistance of utility steel is such that there’s been no meaningful loss of steel thickness after over 20 years in service. This eliminates the need for a ‘corrosion allowance’. Slideability improvement, particularly in bottom-discharge wagons, is also a substantial benefi t to end-users. “The overwhelming improvement in performance provided by utility steel in these applications is so clear that no rigorous LCC analysis has been necessary for our customers. An intuitive assessment tells you that utility steel offers massive LCC benefi ts. These steels are the ‘best of both worlds’, since they provide a solution to the corrosion and slideability problems of carbon steels and deliver great performance at much lower cost than traditional stainless steels.” | “Nosotros usamos acero para uso general en la fabricación de vagones para carbón, vagones para minas de hierro y vagones de pasajeros. Nuestro uso actual es de aproximadamente 8,000 toneladas anuales. En total, 10,000 o más vagones han sido construidos aproximadamente, usando aproximadamente 10 toneladas cada uno, en solo 20 años. “Construimos los primeros vagones para carbón en acero de uso general en 1984 pero la fabricación en masa comenzó en 1992. Ahora, para los vagones de carbón y reconstrucción de vagones para pasajeros, usamos acero para uso general exclusivamente. Para todo el mercado de vagones sudafricano, incluyendo carga general y de minas de hierro, alrededor del 30 por ciento actualmente. “El soporte técnico del productor del acero nos permitió convertir a acero para uso general con un mínimo de dificultades. El mayor problema con estos aceros es el retorno elástico variable durante el doblez. Otro factor que superamos fue el control de la entrada de calor durante la soldadura. “COR-TEN, el material que utilizábamos, solamente duraba aproximadamente 8 años antes de que los problemas de corrosión necesitaran reconstrucción. La mejor resistencia a la corrosión del acero para uso general es tal que no ha habido pérdida significante de espesor del acero después de más de 20 años en servicio. Este elimina la necesidad de una “tolerancia de corrosión”. El deslizamiento mejorado, particularmente en los vagones de descarga inferior es también un beneficio substancial para los usuarios finales. “La aplastante mejoría en el rendimiento dada por el acero para uso general en estas aplicaciones es tan claro que ningún análisis riguroso de costo de ciclo de vida ha sido necesario para nuestros clientes. Una evaluación intuitiva les dice que el acero para uso general ofrece beneficios masivos de costo de ciclo de vida. Estos aceros son ‘lo mejor de ambos mundos’, debido a que proporcionan una solución a los problemas de corrosión y deslizamiento de los aceros al carbono y dan gran rendimiento en un costo mucho menor que el de los aceros inoxidables tradicionales.” |
| Viewpoint | Punto de vista |
| Wagony Swidnica SA, Poland | Wagony Swidnica SA, Polonia |
| BOGDANE NOWELLE PURCHASING MANAGER WAGONY SWIDNICA SA POLAND | BOGDANE NOWELLE GERENTE DE COMPRAS WAGONY SWIDNICA SA POLONIA |
| “My company has used utility stainless steels in hopper wagons for the UK market, designed to transport coal. At that time, stainless steel represented about 7 percent of our total consumption. We introduced this grade in 2000, because of the nature of the product to be transported and to meet the customer’s requirements. “We found that using this material, as opposed to carbon steel, meant we had to polish the discoloured areas around welds and protect these areas with a special product. It was also necessary to use a special weld wire and special tools to avoid contact with carbon steel. And we had to develop a new system for stocking materials. “We had no complaints from the customer about quality. Delivery was on time and we had no problems in terms of the material’s availability.” | “Mi compañía ha usado aceros inoxidables para uso general en vagones tolva para el mercado del Reino Unido, diseñado para transportar carbón. En ese tiempo, el acero inoxidable representó aproximadamente 7 por ciento del consumo total. Nosotros introducimos este grado en el 2000, debido a la naturaleza del producto a ser transportado y para cumplir los requerimientos del cliente. “Descubrimos que usar este material, a diferencia del acero al carbono, implica que tengamos que pulir las areas decoloradas alrededor de las soldaduras y proteger estas areas con un producto especial. También fue necesario emplear un aporte para soldadura especial y herramientas especiales para evitar el contacto con el acero al carbono. Y tuvimos que desarrollar un nuevo sistema para almacenar los materiales. “No hemos tenido quejas de los clientes sobre la calidad. La entrega ha sido a tiempo y no hemos tenido problemas en términos de la disponibilidad del material”. |

P 11

| Viewpoint | Punto de vista |
| --- | --- |
| QR Coal Wagons, Australia | QR Coal Wagons, Australia |
| PAUL MICHELL PRODUCT MANAGER FLAT PRODUCTS SANDVIK AUSTRALIA AUSTRALIA | PAUL MICHELL GERENTE DE PRODUCTO FLAT PRODUCTS SANDVIK AUSTRALIA AUSTRALIA |
| “Sandvik Australia currently supplies about 24,000 metric tons of stainless steel a year to numerous market segments, including transportation, environmental technology, the petrochemicals industry, oil & gas and general fabrication. Utility stainless steel represents about 40 percent, by volume. “We started using it around 1994, to meet a specifi c need in the transportation market. It meant we could provide end-users with a superior product in terms of mechanical properties and weldability. Our customers had no production problems and were very happy with this ferritic grade. In the beginning, much analysis was carried out when making the change from carbon steel for rail cars. Utility stainless steel turned out to provide signifi cant ‘total cost’ savings over carbon steel and was more suitable than aluminium. “Sandvik Australia has been successful in supplying these types of stainless steel over many years, as customers recognise the value in working with them. | “Sandvik Australia actualmente suministra 24,000 toneladas métricas aproximadamente de acero inoxidable al año para numerosos segmentos de mercado, incluyendo transporte, tecnología ambiental, industria petroquímica, petróleo y gas y manufactura general. El acero para uso general representa aproximadamente el 40 por ciento, por volumen. “Comenzamos usándolo alrededor de 1994, para cumplir una necesidad específica en el mercado del transporte. Esto significa que podemos proporcionar a los usuarios finales un producto superior en términos de propiedades mecánicas y soldabilidad. Nuestros clientes no tienen problemas de producción y estamos muy contentos con este grado ferrítico. Al principio, muchos análisis fueron llevados a cabo cuando se hizo el cambio de acero al carbono para los vagones ferroviarios. El acero inoxidable para uso general surgió para proporcionar ahorros importantes de ‘costo total’ sobre el acero al carbono y fue más adecuado que el aluminio. “Sandvik Australia ha sido exitoso al suministrar estos tipos de acero inoxidable durante muchos años, como los clientes reconocen la valía al trabajar con éstos. |
| Viewpoint | Punto de vista |
| CNR QIQIHAR Railway Rolling Stock (Group) Co. Ltd, PRC | CNR QIQIHAR Railway Rolling Stock (Group) Co. Ltd, RPC |
| LIANYOU YU VICE-PRESIDENT CHIEF ENGINEER CNR QIQIHAR RAILWAY ROLLING STOCK (GROUP) CO. LTD PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | LIANYOU YU VICE-PRESIDENTE INGENIERO RINCIPAL CNR QIQIHAR RAILWAY ROLLING STOCK (GROUP) CO. LTD REPÚBLICA POPULAR DE CHINA |
| “My company uses utility stainless steel strip and plate in railway wagons for transporting coal from mines. We fi rst became interested in using stainless steel for coal wagons in 2003 and started using strip in 2005. Our use of utility stainless steel in wagons represents only a small part in relation to carbon steel but it is increasing rapidly. For example, our consumption went from about 20,000 tons in 2006 to about 30,000 tons in 2007. We started using utility stainless steel plate in 2008. “Our main reason for using the material is the current requirement for higher capacity in rail freight transport. Stainless steel’s mechanical strength has allowed us to increase the capacity of our coal wagons from 60 tons to 80 tons. On the evidence of wagons produced so far, utility stainless steel’s high strength, weldability and excellent corrosion-resistance are obvious advantages. More time is required for the maintenance-cost gains to become clearer. “We have no problems working with utility stainless, though we had to invest in new manufacturing equipment and learn how to use this material. For the customer, the investment cost of stainless steel wagons is greater than carbon steel but more can be transported than with a carbon steel wagon. So our customers are happy with stainless steel wagons and are gathering operational data for LCC analysis.” | “Mi compañía usa placa y fleje de acero inoxidable para uso general en vagones de ferrocarril para transportar carbón de las minas. Nosotros primero estuvimos interesados en usar acero inoxidable para los vagones de carbón en el 2003 y comenzamos a usar flejes en el 2005. El uso que damos al acero inoxidable en los vagones representa solamente una pequeña parte en relación con el acero al carbono pero éste se está incrementando rápidamente. Por ejemplo, nuestro consumo creció de 20,000 toneladas en el 2006 a aproximadamente 30,000 en el 2007. Comenzamos a usar placa de acero inoxidable para uso general en el 2008. “Nuestra principal razón para usar el material es el requerimiento actual de mayor capacidad en el transporte de carga en ferrocarril. La resistencia mecánica del acero inoxidable nos ha permitido incrementar la capacidad de nuestros vagones para carbón de 60 a 80 toneladas. En la evidencia de los vagones producidos hasta el momento, la alta resistencia, soldabilidad y excelente resistencia a la corrosión del acero inoxidable para uso general son ventajas obvias. Se requiere más tiempo para que los beneficios de costo-mantenimiento se vuelvan más claros. “Nosotros no hemos tenido problemas trabajando con el inoxidable para uso general, no obstante tuvimos que invertir en nuevo equipo de fabricación y aprender cómo usar este material. Para el cliente, el costo de inversión de los vagones de acero inoxidable es mayor que el del acero al carbono pero una mayor carga puede ser transportada que con un vagón de acero al carbono. De forma que nuestros clientes están felices con los vagones de acero inoxidable y están recolectando datos operacionales para análisis de costo de ciclo de vida:” |

P 12

| THE TEST OF TIME | La prueba de tiempo |
| --- | --- |
| For materials-handling and freight applications, utility stainless steel has proved the best solution. | Para el manejo de materiales y las aplicaciones de transporte de carga, el acero inoxidable para uso general ha comprobado ser la mejor solución. |
| With carbon steel, once a surface oxide has formed, corrosion will continue – albeit at a decreasing rate if the product concerned is undisturbed. However, in materials handling applications, mechanical action will regularly remove the corrosion product, exposing the steel to a continually high corrosion rate. To sum up the problem, carbon steel is simply worn away by the constant cycle of corrosion and abrasion. The answer of course, is to use utility stainless steel. | Con el acero al carbono, una vez que el óxido de la superficie se ha formado, la corrosión continuará – a pesar de una tasa decreciente si el producto concerniente es inamovible. Sin embargo, en las aplicaciones de manejo de materiales, la acción mecánica removerá regularmente el producto de corrosión, exponiendo el acero a un índice de corrosión continuamente alto. Para resumir el problema, el acero al carbono es simplemente desgastado por el constante ciclo de corrosión y abrasión. La respuesta, por supuesto, es usar acero inoxidable para uso general |
| THE LONG-TERM SOLUTION | La solución de largo plazo |
| As we have seen, utility stainless steels have found extensive use in many materials-handling sectors, including coal extraction and transportation. Examples could be cited of coal plant equipment that has required no significant maintenance since its installation seven or eight years ago, compared with its carbon steel predecessor, which had to be replaced every three to four years. | Como hemos visto, el acero inoxidable para uso general ha encontrado amplio uso en muchos sectores de manejo de materiales, incluyendo extracción y transportación de carbón. Pueden ser citados ejemplos de equipo de plantas de carbón que no han requerido mantenimiento importante desde su instalación hace siete u ocho años, comparado con su predecesor el acero al carbono, el cual ha sido reemplazado cada tres o cuatro años. |
| For the plants concerned, utility stainless steel has made an enormous difference. Utility stainless steel is already extensively used in coalwagon construction in South Africa, Australia, the U.S. and Europe and has been used with equal success for road coal transporters. | Para las plantas concernientes, el acero inoxidable para uso general ha hecho una enorme diferencia. El acero inoxidable de uso general ya es ampliamente usado en la construcción de vagones de carbón en Sudáfrica, Australia, los Estados Unidos y Europa y ha sido usado con igual éxito por los transportistas terrestres del carbón. |
| COAL AND COKE TRAILERS | Tráiler de carbón y COQUE |
| Some years ago, coal and coke transportation trailers lined with utility stainless steel were built for a UK company. These trailers represent a great improvement over their predecessors are still in excellent condition – the slideability of the internal trailer remaining highly polished. | Hace algunos años, los trailers de transporte de carbón y coque revestidos con acero inoxidable para uso general fueron construidos por una compañía británica. Estos trailers representan una gran mejoría sobre sus predecesores, aún están en excelentes condiciones – el deslizamiento del interior del tráiler permanece con un gran pulido. |

P 13

| UK COAL WAGON | Vagón británico de carbón |
| --- | --- |
| After some years of use, a check on the utility stainless steel of which this UK coal wagon is made revealed “excellent” performance. The wagon was constructed for EWS, the UK’s main railfreight operator. | Después de algunos años de uso, una revisión al acero inoxidable para uso general del cual este vagón británico de carbón está hecho revela un “excelente” rendimiento. El vagón fue construido por EWS, el principal operador de transporte de riel del Reino Unido. |
| IRON ORE IN OZ | MINERAL DE HIERRO En OZ |
| This iron ore wagon, operating in Australia, was constructed using hot rolled (not descaled) utility stainless steel, or economy. Pickled stainless steel is not necessary here, because the application causes the wagon to discolour quickly. Years later, the steel shows no further degradation. | Este vagón de mineral de hierro, operando en Australia, fue construido usando acero inoxidable para uso general laminado en caliente (no decapado) por economía. El acero inoxidable decapado no es necesario aquí, debido a que la aplicación provoca que el vagón se decolore rápidamente. Años más tarde, el acero no muestra degradación avanzada. |
| From a welder’s perspective | Desde la perspectiva de un soldador |
| HERMAN NIEMAN INDUSTRIAL PROCESS MANAGER TRANSNET RAIL ENGINEERING SOUTH AFRICA | HERMAN NIEMAN GERENTE DE PROCESO INDUSTRIAL TRANSNET RAIL ENGINEERING SUDÁFRICA |
| “Using utility stainless steels in freight wagons certainly solves corrosion and abrasion problems. This material also behaves well in fabrication and assembly. There may, however, be slight issues with shrinkage due to welding. “Perhaps this doesn’t matter in your assembly process, but it can affect the fi tting together of sections. We found a solution recently, during manufacture of passenger rail coaches designed to be assembled from accurately fabricated modular elements. “If need be, we recommend introducing a recording process to monitor pre-weld and post-weld panel sizes. Should this system pick up any out-of-tolerance sizes after welding, the jigs can be adjusted to compensate. It is also advisable to reduce the risk of distortion by designing panels to minimise the heat input required during the welding process. “This is not a big issue, however, and welding is otherwise straightforward. We weld manually with the MIG process, using 309L or 309LS solid wire, in diptransfer or spray mode.” | “Usar aceros inoxidables para uso general en vagones de transporte ciertamente resuelve los problemas de corrosión y abrasión. Este material también se comporta bien en la fabricación y ensamble. Puede haber, sin embargo, incidentes menores de contracción debido a la soldadura. “Quizás esto no importe en su proceso de ensamble, pero puede afectar al unir las secciones. Nosotros encontramos una solución recientemente, durante la fabricación de vagones de pasajeros diseñados para ser ensamblados a partir de elementos modulares fabricados con precisión. “Si es necesario, recomendamos introducir un proceso de registro para supervisar los tamaños de panel antes y después de la soldadura. Este sistema debe recopilar cualquier tamaño fuera de tolerancia después de soldar, las guías pueden ser ajustadas para compensar. Es también aconsejable reducir el riesgo de distorsión al diseñar paneles para minimizar la entrada de calor requerida durante el proceso de soldado. “Sin embargo, este no es un gran problema y la soldadura es de otra forma simple. Nosotros soldamos manualmente con el proceso MIG, utilizando aporte sólido tipo 309L o 309LS, en modo spray o transferencia por inmersión. |
| Life Cycle Maintenance of COR-TEN v Utility Stainless Steel | Mantenimiento del ciclo de vida del COR-TEN Vs Acero inoxidable para uso general |
| Carbon steel (COR-TEN) | Acero al carbono (COR-TEN) |
| Years in service | Años en servicio |
| Sides Replace | Lados Reemplazar |
| Ends Paint Paint Paint Replace Paint Paint Paint Scrap | Extremos Pintar Pintar Pintar Reemplazar Pintar Pintar Pintar Chatarra |
| Bellies Paint Paint Replace Paint Paint Replace Paint Scrap | Zonas ventrales Pintar Pintar Reemplazar Pintar Pintar Reemplazar Pintar Chatarra |
| Days out of service | Días fuera de servicio |
| Utility stainless steel | Acero inoxidable para uso general |
| Years in service | Años en servicio |
| Inspection Inspection Inspection Inspection Inspection Inspection Inspection | Inspección Inspección Inspección Inspección Inspección Inspección Inspección |
| Days out of service | Días fuera de servicio |

P 14

| UTILITY GRADES FOREVER | Grados para uso general para siempre |
| --- | --- |
| The Life Cycle Cost benefi ts of these fine steels have been proved in many other freight contexts. | Los beneficios del costo de ciclo de vida de estos excelentes aceros han sido comprobados en muchos otros contextos del transporte de carga. |
| Today, utility stainless steels are to be found everywhere in our world, in literally dozens of application sectors. The economic and environmental requirements we must now take into account have opened the door to materials that offer improved performance, low maintenance and improved LCC. The suitability of utility stainless steels has been conclusively demonstrated in rail-freight applications. More recently, in the field of transportation, the use of these grades has developed in containers and bus & coach applications, in the form of welded tubular frames. Many new applications also already exist. | Actualmente, los aceros inoxidables son encontrados en cualquier sitio en nuestro mundo, literalmente en docenas de sectores de aplicación. Los requerimientos económicos y ambientales que ahora tomamos en cuenta han abierto la puerta a materiales que ofrecen mejor rendimiento, bajo mantenimiento y mejor costo de ciclo de vida. La adecuación de los aceros inoxidables para uso general ha sido concluyentemente demostrada en las aplicaciones de trasporte de carga en ferrocarril. Más recientemente, en el campo de la transportación, el uso de estos grados se ha desarrollado en aplicaciones en contenedores, autobuses y vagones, en forma de marcos tubulares soldados. Muchas nuevas aplicaciones ya existen también. |
| IN CONTAINERS | En contenedores |
| Ferritic stainless steels are ideal for freight containers, offering longer life and better LCC benefits than carbon steel. They are most often used for “reefer” (refrigerated) containers, for the transfer of temperature-sensitive products such as foodstuffs, film or electronic parts, but are equally suitable for ordinary containers. The ideal grades, for exterior paneling, tunnel plate and reinforcement elements (such as corner posts and cross-members) alike, are Types 409L and 410L. The advantages of ferritic stainless steels in this application include not only their excellent weldability, bendability, strength and flatness but also their corrosion resistance – and the significant economic gains this brings. Ferritics are a more expensive material than carbon steel in terms of initial investment but it has been estimated that these grades can bring savings in maintenance costs of 10- 15% over 10 years. | Los aceros inoxidables ferríticos son ideales para los contenedores de carga, ofreciendo una larga vida de servicio y mejores beneficios de costo de ciclo de vida que el acero al carbono. Éstos son usados con mayor frecuencia para contenedores “frigoríficos” (refrigerados), para la transferencia de productos sensibles a la temperatura como alimentos, película o partes electrónicas, pero son igualmente adecuados para contenedores ordinarios. Los grados ideales para el revestimiento exterior con paneles, placas para túneles y elementos de refuerzo (como postes de esquinas o transversales) igualmente, son los Tipos 409L y 410L. Las ventajas de los aceros inoxidables ferríticos en esta aplicación incluyen no solo su excelente soldabilidad, curvabilidad, dureza y planitud sino también su resistencia a la corrosión – y las importantes ventajas económicas que trae. Los ferríticos son un material más costoso que el acero al carbono en términos de inversión inicial pero ha sido estimado que estos grados pueden conllevar ahorros en costos de mantenimiento de 10-15% durante 10 años. |

P 15

| In addition, the mechanical properties of ferritics are such that the material can be used in thinner gauges, which affects container manufacture from design stage. In some cases, corrosion-resistance can be supplemented by a coating process, such as painting on one side (after sandblasting) and urethane on the other, but uncoated containers are also common. The use of ferritic stainless steels in containers also brings the critical advantages of high energy-absorption capacity, remarkable toughness and the tendency of these grades to retain their mechanical properties over time. Ferritics can thus contribute to the long-term safety of a container. | Además, las propiedades mecánicas de los ferríticos son tales que el material puede ser usado en calibres más delgados, lo que afecta la fabricación del contenedor desde la etapa del diseño. En algunos casos, la resistencia a la corrosión puede ser complementada por un proceso de recubrimiento, como pintado en un lado (después del chorreado con arena) y uretano en el otro, pero los contenedores sin cubrir también son comunes. El uso de los aceros inoxidables ferríticos en contendores también implica las ventajas críticas de la alta capacidad de absorción de energía, sobresaliente tenacidad y la tendencia de estos grados a retener sus propiedades mecánicas con el paso del tiempo. Los ferríticos pueden, por lo tanto, contribuir a la seguridad de largo plazo de un contendor. |
| --- | --- |
| SOME UTILITY STEEL APPLICATIONS | Algunas aplicaciones del acero para uso general |
| _ Agriculture _ Chemical and petrochemical _ Coal extraction, preparation & handling _ Concrete product and brick industry _ Electronics cabinets and enclosures _ General engineering and fabrication _ Hot-gas ducting and dust extraction _ Materials handling _ Nuclear industry _ Overhead railway electrifi cation _ Pulp and paper _ Rail & road transport and freight _ Sewage, waste and water treatment _ Sugar refi ning _ Ventilation ducting | _ Agricultura _ Química y petroquímica _ Extracción, preparación y manejo del carbón _ Productos de concreto e industria del ladrillo _ Gabinetes y carcasas electrónicas _ Ingeniería general y fabricación _ Canalización de gas caliente y extracción de polvo _ manejo de Materiales _ Industria nuclear _ electrificación suspendida de ferrocarriles _ Pulpa y papel _ Transportación y carga por vía ferrea y carretera _ Tratamiento de agua, desechos y aguas residuales _ Refinamiento de azúcar _ Ductos para la ventilación |
| Frames, Type 410 | Estructuras, Tipo 410 |
| ACKNOWLEDGEMENTS | Agradecimientos |
| ISSF is grateful to Philippe Richard (ArcelorMittal Stainless, France), who coordinated a working group consisting of Lucien Matthews (Colombus Stainless [Pty] Ltd.), Ken Dewar (Colombus Stainless [Pty] Ltd.), John Tarboton (Colombus Stainless [Pty] Ltd.), R. K. Goyal (Jindal), Ian Ward (Sandvik Australia Pty Ltd.), Qin Bin (Baosteel), Paulo Balsamo (ArcelorMittal Stainless, Brazil), Deepak Jain (Jindal), Samir Ilmark (USSA). Thanks are also due to English-language consultant and writer Paul Snelgrove (Paris, France), for his help in preparing the booklet and to Franck Kamionka (MBCom, Paris, France) for designing and producing it. | El ISSF agradece a Philippe Richard (ArcelorMittal Stainless, Francia), quien coordinó un grupo de trabajo compuesto por Lucien Matthews (Colombus Stainless [Pty] Ltd.), Ken Dewar (Colombus Stainless [Pty] Ltd.), John Tarboton (Colombus Stainless [Pty] Ltd.), R. K. Goyal (Jindal), Ian Ward (Sandvik Australia Pty Ltd.), Qin Bin (Baosteel), Paulo Balsamo (ArcelorMittal Stainless, Brasil), Deepak Jain (Jindal), Samir Ilmark (E.E.U.U.). El agradecimiento también es para el consultor del idioma inglés y escritor Paul Snelgrove (París, Francia), por su ayuda en la preparación de este folleto y a Franck Kamionka (MBCom, París, Francia) por diseñarlo y producirlo. |
| PHOTO CREDITS | Créditos de las fotografías |
| ISSF wishes to thank the companies and individuals who have contributed photographs to this publication. Where the original source of a photograph used is not known, ISSF extends its apologies to the copyright owner. Front cover: ThyssenKrupp Stainless, Germany (tl); Colombus Stainless [Pty] Ltd., S. Africa (cl); CNR QIQIHAR Railway Rolling Stock (Group) Co. Ltd., PRC (bl); QR Coal Wagons, Australia (tr), Hanjin, S. Korea (br); p. 2-3: CNR QIQIHAR Railway Rolling Stock (Group) Co. Ltd., PRC; p. 4 (l): Transnet Rail Engineering, S. Africa; p. 4 (tr): LKAB, S. Africa; p. 5: CNR QIQIHAR Railway Rolling Stock (Group) Co. Ltd.; p. 7(l): ThyssenKrupp Stainless, Germany; p. 7 (r): ArcelorMittal Stainless, France; p. 8: Transnet Rail Engineering, S. Africa; p. 9: Colombus Stainless [Pty] Ltd., S. Africa; p. 12-13: Colombus Stainless [Pty] Ltd., S. Africa; p. 14 (l): ThyssenKrupp Stainless, Germany; p. 14 (tr, br): Posco, S. Korea; p. 15 (l): ThyssenKrupp Stainless, Germany; p. 15 (r): ArcelorMittal Stainless, France. | El ISSF desea agradecer a las compañías y personas quienes han contribuido con las fotografías de esta publicación. Donde la fuente original de una fotografía usada no es reconocida, el ISSF extiende sus disculpas al poseedor del derecho de autor. Portada: ThyssenKrupp Stainless, Alemania (tl); Colombus Stainless [Pty] Ltd., Sudáfrica (cl); CNR QIQIHAR Railway Rolling Stock (Group) Co. Ltd., RPC (bl); QR Coal Wagons, Australia (tr), Hanjin, Corea del Sur (br); p. 2-3: CNR QIQIHAR Railway Rolling Stock (Group) Co. Ltd., RPC; p. 4 (l): Transnet Rail Engineering, Sudáfrica; p. 4 (tr): LKAB, Sudáfrica; p. 5: CNR QIQIHAR Railway Rolling Stock (Group) Co. Ltd.; p. 7(l): ThyssenKrupp Stainless, Alemania; p. 7 (r): ArcelorMittal Stainless, Francia; p. 8: Transnet Rail Engineering, Sudáfrica; p. 9: Colombus Stainless [Pty] Ltd., Sudáfrica; p. 12-13: Colombus Stainless [Pty] Ltd., Sudáfrica; p. 14 (l): ThyssenKrupp Stainless, Alemania; p. 14 (tr, br): Posco, Corea del Sur; p. 15 (l): ThyssenKrupp Stainless, Alemania; p. 15 (r): ArcelorMittal Stainless, Francia. |
| DISCLAIMER | Descargo de responsabilidad |
| Every effort has been made to ensure that the information presented in this publication is technically correct. However, the reader is advised that the material contained herein is intended for general information purposes only. ISSF and its members, staff and consultants specifi cally disclaim any liability or responsibility for loss, damage or injury resulting from the use of the information contained in this publication (in printed, electronic or other formats). | Todo esfuerzo ha sido realizado para asegurar que la información presentada en esta publicación sea técnicamente correcta. Sin embargo, el lector es notificado de que el material contenido aquí solamente tiene propósitos de información general. El ISSF y sus miembros, equipo y consultores, rechaza específicamente cualquier obligación o responsabilidad por pérdida, daño o lesión que resulte del uso de la información contenida en esta publicación (en formato impreso, electrónico u otro). |

P 16

| Design: www.agencembcom.com | Diseño: www.agencembcom.com |
| --- | --- |
| Contact details: International Stainless Steel Forum (ISSF) Rue Colonel Bourg 120 1140 Brussels - Belgium T: +32 2 702 8900 – F: +32 2 702 89 12 E: issf@iisi.be | Información de contacto: International Stainless Steel Forum (ISSF) (Foro Internacional del Acero Inoxidable) Rue Colonel Bourg 120 1140 Brussels - Belgium Teléfono: +32 2 702 8900 – Fax: +32 2 702 89 12 Correo Electrónico: issf@iisi.be |